SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.15 - remonty nawierzchni bitumicznej

- WSTĘP

- Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej jednorodną masą bitumiczną z grysów dolomitowych i emulsji kationowej wbudowaną specjalistycznym sprzętem

/ remonterem /, na drogach powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

- Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- Podstawowe określenia.

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu i zabiegi hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

- Powstałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Do obowiązku Wykonawców należy:

- wyegzekwowanie od producentów / dostawców / materiałów odpowiedniej jakości,

- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania, które zagwarantują całkowite zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- przeprowadzanie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów,

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są prace od chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania odcinka do ruchu drogowego.

Oznakowanie robót powinno być zgodne z „ Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym „ stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach / Dz. U. nr 97 poz. 485 /.

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót musi być uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym Ruchem.

- Zasady wykonywania remontu.

Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej polegać będzie na:

- oczyszczeniu sprężonym powietrzem dna i krawędzi uszkodzonej powierzchni łącznie z usunięciem słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach,

- skropienie dna i ścianek ubytku emulsją kationową,

- wypełnienie ubytku, pod ciśnieniem, jednorodną masą z grysów dolomitowych i emulsji kationowej,

- przykrycie wbudowanej masy warstwą suchego kruszywa.

- MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. „ Wymagania ogólne „

- Kruszywa.

2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw.

Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką bitumiczną wykonaną z grysów dolomitowych i emulsji kationowej, wbudowanej pod ciśnieniem przy użyciu „ remontera „ należy stosować grysy o wąskich frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodnie z normą PN-B-11112 i wytycznymi CZDP przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszej specyfikacji.

Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 mm. Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1 Wymagania dla grysu w zależności od klasy kruszywa i kategorii ruchu

| Wyszczególnienie właściwości | Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- |
|  | ciężki | Średni, lekkośredni lekki |
|  | Klasa kruszywa |  |
|  | I | II |
| Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów , ubytek masy nie większy niż, % (m/m) | 25 | 35 |
| Ścieralność w bebnie kulowym po1/5 pełnej liczby obrotów , ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie większy niż % (m/m) | 25 | 35 |
| Nasiakliwość nie większa niż , % (m/m) | 1,5 | 2,0 |
| Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej , ubytek masy nie wiekszy niż , % (m/m) | 10,0 | 30,0 |

Tablica 2 . Wymagania dla grysu w zależności od gatunku kruszywa i kategorii ruchu.

| Wyszczególnienie właściwości | Kategoria ruchu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ciężki | Średni | Lekkośredni, lekki |
|  | Gatunek kruszywa |  |  |
|  | 1 |  | 2 |
| Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm osiadłych na mokro , nie więcej niż , % (m/m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Zawartość frakcji podstawowej , nie mniej niż , % (m/m) | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Zawartość nadziarna , nie więcej niż , % (m/m) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Zawartość podziarna , nie więcej niż , % (m/m) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Zawartość zanieczyszczeń obcych , nie więcej niż , % (m/m) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Zawartość ziarn nieforemnych , nie więcej niż , % (m/m) | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| Zawartość zanieczyszczeń organicznych | Barwa cieczy nie ciemniejsz niż wzorcowa |  |  |

2.2.2. Składowanie kruszyw.

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego zakresu robót. Podłoże składowiska powinno być równe , dobrze odwodnione , czyste , o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa , jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie , w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania , jak również ładowania i transportu.

2.3. Lepiszcza.

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy.

Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do remontów cząstkowych , tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65 i K1-70 , spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” – IBDiM – 1994 r

Tablica 3 Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych.

| Badane włściwości | Rodzaj emulsji |  |
| --- | --- | --- |
|  | K1-65 | K1-70 |
| Zawartość lepiszcza ,% | od 64 do 66 | od 69 do 71 |
| Lepkość wg Englera wg pN-C-04014 ,o E, nie mniej niż: | 6 | - |
| Lepkość BTA Ø 4 mm (s) , nie mniej niż: | - | 7 |
| Jednorodnośc , % # 0,63 mm , nie więcej niż: | 0,20 | 0,20 |
| Trwałość , % # 0,63 mm pd 4 tyg. nie więcej niż; | 0,5 | 0,5 |
| Sedymentacja , % nie mniej niż; | 5,0 | 5,0 |
| Przyczepność do kruszywa , % nie mnie j niż; | 85 | 85 |
| Indeks rozpadu , g/100 g , nie więcej niż; | 90 | 90 |

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania remontów cząstkowych na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65 . Wykonawca do wykonania remontów cząstkowych zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2. Składowanie lepiszczy.

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern , pojemników , zbiorników lub beczek. Cysterny , pojemniki , zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji kationowej Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące zasady:

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania ,

- temperatura przechowywania emulsji nie powianna być niższa niż + 5 o C.

3. SPRZĘT.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Rodzaj sprzętu do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

Wykonawca przystępujący do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jednorodną masą bitumiczną z grysów bazaltowych i emulsji kationowej powianien dysponować specjalistycznym „remonterem”.

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu: „remontera”

Specjalistyczny sprzet „remonter” do wykonywania remontów czastkowych nawierzchni bitumicznych jednorodna masą bitumiczną wykonaną z grysów dolomitowych i emulsji kationowej, wbudowaną pod ciśnieniem , powinien być wyposażony:

- w zasobnik na kruszywo,

- zbiornik na emulsję,

- system umożliwiający podgrzewanie emulsji w zbiorniku,

- system hydrauliczny umożliwiający oczyszczenie powierzchni ubytku z zanieczyszczeń oraz wypełnienie ubytku wytworzoną masą bitumiczną pod ciśnieniem.

4. TRANSPORT.

4.1. Emulsja powinna być transportowana w cysternach samochodowych lub  specjalnych pojemnikach . Cysterny i pojemniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszcz.

4.2. Kruszywa należy przewozić w taki sposób , aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania kruszyw różnych rodzajów i klas.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany remont.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają:

- kwalifikacji ubytków przeznaczonych do remontu,

- sprawdzenia prawidłowości oznakowania robót,

- Inspektor Nadzoru sprawdzi odpisy atestów i wyniki badań materiałów przewidzianych do robót  oraz stan przygotowanego sprzętu.

Po dokonaniu przeglądu Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy zezwala na rozpoczęcie robót.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót

Zabrania się wykonywania robót w czasie opadów ciągłych i przy mokrym podłożu.

5.4. Wymagania dotyczące wykonywanych robót

Powierzchnia wyremontowana powinna mieć wygląd jednorodny, bez miejsc przebitumowanych (tzw tłustych plam) lub niedobitumowanych, grubą makroteksture o jednolitym wyglądzie.

Spadek wyremontowanego miejsca powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa miejsca naprawionego powinna być wykonana do wysokości krawędzi otaczającej nawierzchni.

Różnica wysokości powierzchni wyremontowanej warstwy, a sąsiadującymi powierzchniami nawierzchni mierzona łatą 4 metrową nie powinna być większa od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h.

Przed oddaniem do ruchu niekontrolwanego należy usunąć z nawierzchni zanieczyszczenia po czyszczeniu naprawionej powierzchni oraz niezwiązanych ziarn kruszywa po remoncie.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót:

- badania kruszyw – każdą partię lecz nie większą niż 1000 ton dla cech klasowych i co                                  100 ton dla cech gatunkowych

- badanie lepiszcz – z każdej cysterny samochodowej i kolejowej w zakresie wymagań                                atestu

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

- dokładność wyczyszczenia wybojów ze szczególnym zwróceniem uwagi na usuwania słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach – na bieżąco,

- dokładne spryskanie podłoża i posmarowania ścinek bocznych wyboju – na bieżąco

- temperatura rozpryskiwanego lepiszcza – na bieżąco

- ilość rozkładanego kruszywa i lepiszcza – na bieżąco

- sprawność urządzeń i maszyn współpracujących – codziennie przed rozpoczęciem robót

6.3. Wykonawca prowadzi następujące dokumenty

- dziennik budowy

- książkę obmiaru robót

- dziennik laboratoryjny

6.4. W przypadkach spornych dotyczących jakości materiałów Zamawiający ma prawo do zlecenia dowolnej niezależnej jednostce badawczej wykonania badań sprawdzających i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń kosztami tych badań obciążyć Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiaru jest 1 tona wbudowanej mieszanki bitumicznej wykonanej z grysów bazaltowych i emulsji kationowej .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót będzie dokonany przez Zamawiającego po wykonaniu robót.

Polegać będzie na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. Kryteriami oceny jakości robót są wymagania podane w punkcje 5 niniejszej SST.

Odbiór robót ostateczny i pogwarancyjny będzie dokonywany na zasadach podanych w Umowie.

W przypadku, gdy odbierający stwierdzi występowanie usterek, powinien ustalić termin ich usunięcia i wyznaczyć ponowny termin odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Szczegółowe zasady podano w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:

1/PN-87/S-02201 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,                                           określenia

2/BN-67/8934-03 –Drogi samochodowe. Remont cząstkowy nawierzchni                                      powierzchniowo bitumowanej.

3/PN-B-11111/96 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

4/PN-B-11112 - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

5/PN-65/C-96170 – Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6/PN-71/S-96034 – Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej

7/PN-65/S-96033 – Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych

8/PN-84/S-96023 – Podbudowy i nawierzchnie tłuczniowe

10.2. Inne  przepisy

1/ Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych z dnia 08-10-1984 r.

2/ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 Warunki techniczne. Warszawa 1994 r. IBDiM Zeszyt 47 Informacje, Instrukcje

3/ GDDP – Ogólne Specyfikacje techniczne OSTD – 05-03-17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z  września 1995 r.

4/ GDDP – Ogólne Specyfikacje Techniczne D- 05-03-08/10 Nawierzchnia podwójna lub pojedynczo utrwalana