D-05.03.05/b

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowegoo zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe dla dróg o ruchu KR3 i klasy G

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

z betonu asfaltowego.

na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej oraz zjazdach indywidualnych z indywidualnych-A

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  0/12,8 o zwiększonej odporności na

odkształcenia  trwałe.

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje i określenia według odpowiednich norm i  SST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Kierownika Projektu.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2.2. Kruszywa.

Do produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną nawierzchni drogi o ruchu

KR3 stosuje się kruszywa łamane granulowane.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST i PN-EN 13043:2004.

2.2.1. Kruszywo łamane, granulowane - grysy.

Do warstwy ścieralnej stosuje się grysy kl. I. gat. 1.

Dopuszcza się stosowanie grysów kl. II tylko pod względem ścieralności w bębnie

kulowym. Pozostałe cechy grysów jak  dla klasy I gat. 1.

Nie dopuszcza się stosowania grysów wapiennych.

Cechy kruszywa wg. PN-B-11112.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego oprócz wapieni.

Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Wypełniacz.

Wypełniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504.

Wymagania podano w Tablicy 4.

2.3. Asfalt.

Do mieszanki  mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt

drogowy 50/70 z obligatoryjnym dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego aprobatę

techniczną wydaną przez IBDiM.

Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi  w aprobacie

technicznej.

Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne w kraju. Zastosowanie

innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia wymagań normy

PN-EN 12591 lub po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu aprobaty technicznej

wydanej  przez IBDiM.

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 5.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki  mineralno-asfaltowej.

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej

mieszanki.

Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  tylko w jednej otaczarce, o wydajności nie mniejszej

niż 30 t/h, gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie     poszczegól-

nych składników.

# Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego

# dozowania składników.

Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki

celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3. Układarki.

Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej

elektronicznie o wydajności skorelowanej z  wydajnością wytwórni i posiadającej

następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą

i grubością,

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych całą szerokością,

szerokość stołu powinna być dostosowana do  szerokości nawierzchni.

3.4. Walce do zagęszczania.

Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować walce statyczne ogumione

i walce mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną.

Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego dwuwałowego z walcem

ogumionym oraz na wygładzenie walca dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do

przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych)

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury.

- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców

wibracyjnych).

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego sprzętu jak: skrapiarka,

szczotki, piła do obcinania warstwy  mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet przyrządów pomiarowych

jak: łata, klin, taśma, niwelator,  termometr itp.

4. Transport.

## Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne".

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów wywrotek

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem  spryskać w

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie

transportu

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie

rozładunku.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi  Projektu do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty

nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie   mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do akceptacji

Kierownika  Projektu co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

Wraz z recepturą należy dostarczyć próbki materiałów zastosowanych do zaprojektowania

składu oraz 3 próbki  zagęszczone 2  75   uderzeniami ubijaka wg metody Marshalla.

Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez

Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych

materiałów.

Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu

mieszanki i jej właściwości.

Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót

wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki   mineralno-asfaltowej.

# Mieszanka   mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną dla ruchu KR3  powinna spełniać

wymagania zawarte w Tablicy 6 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w Tablicy 7 SST oraz:

- frakcja grysowa i piaskowa w całości składa się z ziarn łamanych.

- uziarnienie mieszanki mineralnej powinno się mieścić w  krzywych granicznych

uziarnienia podanych w Tablicy 8 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

5.4.1. Dopuszczalne tolerancje.

Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości asfaltu

w mieszance mineralno-asfaltowej z zatwierdzoną recepturą.

Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego wynoszą: (w % bezwzględnych)

a/ zawartość asfaltu  0,3 %

b/ zawartość składników mineralnych:

  - poniżej 0,075 mm (wypełniacz) 1,5 %

- powyżej 2,0 mm (grysy)            

Odchylenie zawartości poszczególnych składników od składu projektwanego nie może

spowodować przekroczenia granicznych  wartości cech strukturalnych   mieszanki mineralno-

asfaltowej.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):

Asfalt 50/70     145  -  165

mieszanka        140  -  170  (bezpośrednio przed wysyłką)

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC

od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.5. Przygotowanie podłoża.

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego

kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora  oraz

skropiona zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw

konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie   mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Układanie warstwy ścieralnej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10oC.

Zabrania  się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,

oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5.6.3. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta.

W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia warstwy wiążącej lub

wyrównawczej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej założonej grubości i

projektowanymi spadkami poprzecznymi.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną

prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze

znajdowała się mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania  powinna wynosić nie mniej

niż 135oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.

Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku  już zagęszczonym.

Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h na początku i 4 - 6 km/h w

dalszej fazie wałowania.

Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące  zakres stosowanej

częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane

przy użyciu  walca statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej

ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków

i deformacji.

5.6.6. Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe

obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.

Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową  szerokości jezdni, należy

równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych

warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, aby nie zachodziły na siebie.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, bez

wydłużania jednaj połowy.

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubość warstwy.

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od

grubości założonej.

5.7.2. Równość nawierzchni w kierunku podłużnym.

# Do oceny równości podłużnej nawierzchni należy stosować jedną z następujących

# metod:

a)   pomiar profilometryczny, umożliwiający obliczanie wskaźnika równości

IRI,

Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany

sprzęt umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu

podłużnego o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale

od 0,5 m do 50 m.

Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których  nie

można przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 % długości badanego odcinka nawierzchni.

Wartości wskaźnika wyrażone w mm/m określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | 50 % | 80 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| w-wa ścieralna |  2,8 |  3,9 |  4,9 |

b)   pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie.

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które

nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 100 %

liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną

powierzchnią.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Procent liczby pomiarów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95 % | 100 % |
| w-wa ścieralna |  6 |  7 |

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie

wykonywania robót i po ich zakończeniu.

5.7.3. Równość nawierzchni w kierunku poprzecznym.

## Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda

równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie.

Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości

odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących

90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią

w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | 90 % | 100 % |
| --- | --- | --- |
| w-wa ścieralna |  6 |  9 |

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku  poprzecznego 0,5 %.

5.7.5. Szerokość warstwy nawierzchni.

# Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej

i nie większa od niej niż 5 cm.

5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni.

# Rzędne niwelety warstwy nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych podanych w

dokumentacji projektowej więcej niż 10 mm.

5.7.7. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez  miejsc porowatych,

łuszczących się, przebitumowanych, bez spękań.

5.7.8. Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod

względem równości spoiny warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania jak cała

warstwa ścieralna.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

5.7.9. Zagęszczenie nawierzchni.

## Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni  powinien wynosić 98 %.

5.7.10. Ocena właściwości przeciwpoślizgowych.

# Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni określone są za pomocą miarodajnego

# współczynnika tarcia nawierzchni, którego wartość po dwóch miesiącach od

# oddania  drogi do użytkowania nie powinna być mniejsza niż:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej opony względem nawierzchni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 km/h | 60 km/h | 90 km/h |
| w-wa ścieralna | 0,48 | 0,39 | 0,32 |

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą

przeprowadzenie wymaganych badań.

Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku  na podstawie PN-B-11112.

b) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.

c) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 5 i 6 SST.

6.1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają  akceptacji Kierownika Projektu.

Wykonawca przedstawia wraz z recepturą pełne wyniki badań  jakości materiałów użytych

do zaprojektowania   mieszanki mineralno-asfaltowej.

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczane do laboratorium

Zamawiającego próbki, celem  sprawdzenia zgodności ich cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się zgodnie z pkt. 6.1. dla

każdej dostawy.

6.2. Kontrola jakości produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.

- skład mieszanki  mineralno-asfaltowej - zgodność z recepturą w granicach określonych

w SST odchyłek na podstawie ekstrakcji,

- stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach  wg Marshalla (2 75 uderzeń

ubijakiem),

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki  w trakcie produkcji.

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu   mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przy kontroli jakości produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej badanie należy

przeprowadzać co każde 300 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz

dziennie.

Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką.

b) stabilność i odkształcenie (wg metody Marshalla).

Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej

mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli jakości wyprodukowanej mieszanki co

najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach wg metody

Marshalla.

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na

budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed

rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę.

d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  mineralno-asfaltowej.

# Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do 1oC

najmniej co godzinę podczas  produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy wykonywać na każdym

przygotowanym do wysyłki środku transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

- sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  w trakcie zagęszczania,

- wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.,

c)   objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

d)   szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.

e)   grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką (w laboratorium).

- równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

g)  równość warstwy w kierunku podłużnym mierzone urządzeniem umożliwiającym

uzyskanie wartości IRI lub łatą i klinem .

- spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.

- sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za  pomocą niwelatora.

- miarodajny współczynnika tarcia przyczepką SRT .

k) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

- Sprawdzenie temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej.

W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej

zagęszczanej  mieszanki.

Pomiar należy wykonywać z dokładnością 2oC, za układarką, co najmniej 1 raz dla

każdej dostarczonej na budowę partii mieszanki.

b) Wskaźnik zagęszczenia.

Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu

i ostygnięciu, z częstotliwością - minimum 1 próbka z każdych rozpoczętych 500 mb

pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy

nawierzchnia nie  jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki  należy używać

mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.

c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

d) Szerokość warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą

mierniczą,  co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2 po zagęszczeniu oraz

na próbkach wyciętych z nawierzchni  wg zasad i z częstotliwością jak dla wskaźnika

zagęszczenia  nawierzchni.

f) Równość nawierzchni w profilu podłużnym.

### Jednokrotny przejazd po każdym pasie ruchu urządzeniem umożliwiającym uzyskanie

wartości IRI,   lub łatą i klinem nie rzadziej  co 10 m.

# Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiązują zasady jak przy

pozostałych badaniach odbiorczych nawierzchni.

g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz  spadków

poprzecznych.

# Pomiary należy przeprowadzić nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

być mniejsza niż 20.

h) Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni.

Na drodze klasy G sprawdza się rzędne osi podłużnej  jezdni  i krawędzi co 20 m, a na

odcinkach  krzywoliniowych co 10 m.

i)  Ocena właściwości przeciwpoślizgowych.

Pomiar  wykonuje się po dwóch miesiącach od oddania drogi do użytku, nie rzadziej niż

co 50 m na  nawierzchni zwilżonej wodą w ilości 0,5 l/m2, a  wynik pomiaru powinien

być przeliczony na wartość przy 100 % poślizgu opony  bezbieżnikowej. Miarą

właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik  tarcia.

j) Ocena wizualna nawierzchni.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez

bezpośrednie oględziny.

Obowiązuje ocena ciągła zarówno w czasie robót jak i po ich zakończeniu.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z

Kierownikiem Projektu.

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się

je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy ścieralnej określonej  grubości.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych

ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane, których

potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru  w trybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w

SST D-M-00.00.00

Odbiór ostateczny polega na  ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonej

niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego na

próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez

niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmują:

- skład   mieszanki mineralno-asfaltowej oraz skład petrograficzny  mieszanki mineralnej

- wskaźnik zagęszczenia

- wolna przestrzeń w nawierzchni

- grubość nawierzchni

- stabilność i odkształcenie

- miarodajny współczynnik tarcia

- cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d, - wykonuje się na  próbkach wyciętych z nawierzchni

nie rzadziej niż z każdych  rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

Badanie składu petrograficznego mieszanki mineralnej dotyczy sprawdzenia zgodności z

materiałami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach  pobranych i zagęszczonych przez

Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru.

# Częstotliwość badań - nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg. metody Marshalla.

Miarodajny współczynnik tarcia - pomiar ciągły przyczepką SRT, po zgłoszeniu przez

Inspektora  Nadzoru.

Równość w profilu podłużnym - pomiar ciągły urządzeniem określającym współczynnik IRI,

lub łatą i klinem w uzgodnieniu z  Inspektorem  Nadzoru i w jego obecności na odcinkach nie

dłuższych niż 500 mb.

Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do celów odbiorczych

Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej  recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie podłoża,

- skropienie podłoża lepiszczem,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami

poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi (ew. posmarowanie

urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów  wymaganych w SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1/ PN-S-96025 : 2000                - Drogi samochodowe i lotniskowe.

Nawierzchnie  asfaltowe. Wymagania.

2/ PN-61/S-96504                    - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996                - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do

nawierzchni  drogowych.

4/ PN-EN 13043:2004+A3:2004	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.

5/ PN-EN 12591:2004	 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.

6/ PN-78/B-06714                    - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-70/8931-09                   - Drogi samochodowe i lotniskowe.

Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno-

asfaltowych.

8/ PN-67/S-04001                   - Drogi samochodowe.

Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.

9/ PN-EN 13036-1-8	Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań.

Część 1-8.

10/ BN-68/8931-04                  - Drogi samochodowe.

Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

11/ PN-EN 13036-6:2008	Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część :

Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie fali równości i mega

tekstury.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia

trwałe IBDiM Wa-wa 95 wyd. II.

2/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  i półsztywnych IBDiM 1997.

3/ OST D-05.03.05 Wa-wa 1998.

4/ Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r.

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego

warstwa ścieralna

ruch KR3

| Lp | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulowym: - w gryssie - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych: frakcja 4-6,3 mm frakcja powyżej 6,3 mm Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: | 35 30 1,5 1,2 2,0 10,0 |

Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

ruch KR3

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 1,5 2,0 85 80 10 15 8 0,1 25 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 3.

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | piasek łamany | kruszywo granulowane |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej | 0,1 65 | 0,1 65 |
|  |  | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  |  | 15 - | 15 15 |

Tablica 4.

Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | W y m a g a n i a | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż: | 100 80 1,0 |

Tablica 5.

Właściwości asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN – 12591: 2002

z dostosowaniem do warunków polskich

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | Metoda badania |  | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwości obligatoryjne |  |  |  |  |
| 1 | Penetracja w temperaturze 25oC 0,1 mm |  | ## PN-EN 1426 | 50 – 70 |
| 2 | Temperatura mięknienia, oC |  | ## PN-EN 1427 | 46 – 54 |
| 3 | # Temperatura zapłonu, nie mniej niż oC |  | PN-EN 22592 | 230 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m |  | PN-EN 12592 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż % m/m |  | ## PN-EN 12607-1 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % |  | PN-EN 1426 | 50 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż oC |  | PN-EN 1427 | 48 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny, nie więcej niż % |  | ## PN-EN 12606-1 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż oC |  | PN-EN 1427 | 9 |
| 10 | Temperatura łamliwości, nie więcej niż oC |  | PN-EN 12593 | -8 |

Tablica 6.

Wymagania dla betonu asfaltowego

o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe

warstwa ścieralna

#### Ruch KR3

| W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % v/v | 2,0 – 4,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % | 78 – 86 |
| Stabilność wg Marshalla +60oC, kN |  10,0 |
| Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60oC, mm | 2,0 – 4,5 |
| Moduł sztywności wg metody pełzania, MPa |  14,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | 3,0 – 5,0 |

Tablica 7.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym

o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe

warstwa ścieralna

Ruch KR3

| Uziarnienie mieszanki | Zawartość w mieszance mineralnej - % masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f r a k c j a |  | kruszywa łamane |
|  | powyżej 2 mm | poniżej 0,075 mm |  |
| 0/12,8 | 52 – 65 | 7 – 9 | 100 |
| 0/16 | 58 – 70 | 6 – 9 | 100 |
| 0/20 | 62 – 71 | 5 – 7 | 100 |

Tablica 8.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

ruch KR3

| Wymiary oczek sit #, mm | Mieszanka mineralna, mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od 0 mm do 20,0 mm |  | od 0 mm do 16,0 mm |  | od 0 mm do 12,8 mm |  |
|  | od | do | od | do | od | do |
| Przechodzi przez: 25,0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 20,0 | 88 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 16,0 | 78 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 12,8 | 68 | 85 | 80 | 100 | 87 | 100 |
| 9,6 | 59 | 74 | 70 | 88 | 73 | 100 |
| 8,0 | 54 | 67 | 63 | 80 | 66 | 89 |
| 6,3 | 48 | 60 | 55 | 70 | 57 | 75 |
| 4,0 | 39 | 50 | 44 | 58 | 47 | 60 |
| 2,0 | 29 | 38 | 30 | 42 | 35 | 48 |
| 0,85 | 20 | 28 | 18 | 28 | 25 | 36 |
| 0,42 | 13 | 20 | 12 | 20 | 18 | 27 |
| 0,30 | 10 | 17 | 10 | 18 | 16 | 23 |
| 0,18 | 7 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 |
| 0,15 | 6 | 11 | 7 | 14 | 11 | 15 |
| 0,075 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 |