D-05.03.05/f

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe dla dróg o  ruchu  KR3  i klasy G

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej oraz zjazdach indywidualnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 lub 0/16 mm o zwiększonej  odporności na odkształcenia  trwałe.

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania     ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00

"Wymagania ogólne".

2.2. Kruszywa.

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą nawierzchni drogi o ruchu KR3 stosuje się kruszywa łamane granulowane.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST.

2.2.1. Kruszywo łamane granulowane - grysy kl. I lub II - gat. 1.

Grysy kl. II tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym.

Pozostałe cechy grysów jak dla kl. I gat. 1.

Cechy kruszywa wg. PN-B-11112, PN-EN 13043.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobnegranulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego. Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Wypełniacz.

Wypełniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504. Wymagania podano w Tablicy 4.

2.3. Asfalt.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej wg niniejszej SST należy stosować asfalt drogowy 35/50 z obligatoryjnym  dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.

# Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi   w aprobacie technicznej.

Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia wymagań normy PN-EN-12591:2002 (U) lub  po uprzednim  uzyskaniu dla danego  produktu  aprobaty technicznej wydanej   przez IBDiM.

Wymagania dla asfaltu w Tablicy 5 .

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania ogólne".

## Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do  robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno- asfaltowej ( otaczarka ).

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą   jakość wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych  składników.

# Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego dozowania składników.

# Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3. Układarka

Układanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie o wydajności skorelowanej z  wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy  zgodnie z założoną  niweletą i grubością,

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością,  szerokość stołu powinna być dostosowana do  szerokości nawierzchni.

3.4. Walce do zagęszczania.

Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować walce statyczne ogumione i walce  mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną.

# Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu  niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki (dot. walców  stalowych)

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich temperatury.

- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców wibracyjnych).

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak:

skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy  mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,  termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów  samowyładowczych ,

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg ,

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki ,

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu ,

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku.

- czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

5.2. Organizacja robót.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty  nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki  mineralno-asfaltowej .

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który  przedstawia ją do akceptacji Kierownika Projektu co najmniej na   2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

# Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników, próbki materiałów pobrane  w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora   oraz  3 próby betonu asfaltowego zagęszczonego  wg  metody Marshalla zgodnie z Tablicą 6 SST.

# Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy  wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.

# Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu mieszanki i jej właściwości.

# Zmiana dostawy składników mieszanki w czasie trwania robót  wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury   i jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki  mineralno –asfaltowej.

Mieszanka mineralno- asfaltowa na warstwę wiążącą dla ruchu KR3  powinna spełniać wymagania zawarte w Tablicy 6 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w Tablicy 7 SST oraz:

- frakcja grysowa i piaskowa w całości składają się z ziarn   łamanych,

- uziarnienie mieszanki: 0-25, 0-20 lub 0-16 mm,

- uziarnienie mieszanki mineralnej powinno się mieścić w   krzywych granicznych uziarnienia podanych w Tablicy 8 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie  zatwierdzonej receptury.

5.4.1. Dozowanie składników.

Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej  z zatwierdzoną recepturą.

Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w ilościach określonych w  recepturze

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):

Asfalt 35/50            145  -  165

mieszanka               140  -  170  (bezpośrednio przed wysyłką)

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być  wyższa o więcej niż 30C od maksymalnej temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej.

5.5. Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno mieć odpowiedni profil . Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy  powinna byś sucha i oczyszczona z luźnego  kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy  szczotek mechanicznych lub kompresora oraz  skropiona zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01

# "Oczyszczenie i skropienie warstw  konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Układanie warstwy wiążącej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC.

Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu.

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w temp.  pow. 5oC.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji  ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5.6.3. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej  linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.

# Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.

# Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby  w zasobniku zawsze znajdowała się mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania  powinna wynosić nie mniej  niż 130oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi  nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.

# Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie   wprowadzać walec ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym.

# Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i  4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania.

# Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące  zakres stosowanej częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu  walca statycznego.

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej   warstwie do czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której  stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

5.6.6. Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe, pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.

Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową  szerokości jezdni, należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych kolejnych warstw  nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, aby nie  zachodziły na siebie.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, bez wydłużania jednaj połowy.

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubość warstwy.

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza od grubości założonej.

5.7.2. Równość nawierzchni w kierunku podłużnym.

Do oceny równości podłużnej nawierzchni należy stosować jedną z następujących metod:

- pomiar równości podłużnej w-wy wiążącej przy pomocy planografu.

Urządzenie to mierzy i rejestruje na taśmie wielkości prześwitu między teoretyczną linią łączącą  spód kółek jezdnych planografu a nawierzchnią.

Dla warstwy wiążącej odchylenia profilu podłużnego mierzone planografem nie powinny przekraczać 10 mm.

b) pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w odpowiedniej  normie.

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Przez odchylenie równości  rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną       powierzchnią.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Procent liczby pomiarów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95 % | 100 % |
| w-wa wiążąca |  9 |  10 |

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

5.7.3. Równość nawierzchni w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie.

Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią  w danym profilu.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | 90 % | 100 % |
| --- | --- | --- |
| - w-wa wiążąca |  9 |  12 |

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %.

5.7.5. Szerokość nawierzchni.

Szerokość  nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości  zaprojektowanej i nie  większa od niej niż 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez  miejsc porowatych, łuszczących się, przebitumowanych, bez  spękań.

5.7.7. Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

# Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w  jednym poziomie, a pod względem równości spoiny warstwy wiążącej powinny spełniać wymagania jak cała  warstwa wiążąca.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią  warstwy.

5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy wiążącej nawierzchni  powinien wynosić  ≥ 98 %.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie wymaganych badań.

Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane  z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

- analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku  na podstawie  PN-B-11112.

b) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.

c) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 5 .

6.1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Kierownika Projektu.

# Wykonawca przedstawia wraz z recepturą pełne wyniki badań jakości materiałów użytych do zaprojektowania betonu asfaltowego.

# Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczane do laboratorium Zamawiającego próbki celem sprawdzenia zgodności ich cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.1. dla każdej dostawy.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej.

Kontrola jakości produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

- skład mieszanki mineralno-asfaltowej   - zgodność z recepturą w  granicach określonych w SST   odchyłek na podstawie  ekstrakcji, wg PN-S-04001:1967

Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze )

przy badaniu  pojedynczej próbki metodą ekstrakcji ,  %   m/m :

- dla  asfaltu                                  ± 0,3 %

- dla frakcji  poniżej 0,075 mm    ± 1,5 %

- dla frakcji  powyżej 2,0 mm      ±  4,0 %

- stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla

zgodnie z Tablicą 6 SST ,

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki  w trakcie produkcji.

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej  .

# Przy kontroli jakości produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej   badanie zależy

# przeprowadzać  co każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz

# dziennie.  Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej   za układarką.

b) stabilność i odkształcenie (wg metody Marshalla).

# Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej

mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki

co najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i ubitych próbkach

wg. metody Marshalla.

- sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody

na budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie

przed rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę.

- sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki   mineralno-asfaltowej .

# Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do

±1oC co najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki.

# Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy wykonywać na każdym

przygotowanym do wysyłki środku  transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

- sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego w trakcie

zagęszczania

b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

c) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie   z PN-67/S-04001.

d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.

e) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie)   i suwmiarką

(w laboratorium).

f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona planografem  lub łatą i klinem.

h) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.

i)  ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej .

# W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej

zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za  układarką, co najmniej

1 raz dla każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki.

b) Wskaźnik zagęszczenia.

# Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej  nawierzchni po jej

zagęszczeniu i ostygnięciu, z częstotliwością - minimum 1 próbka z każdych

rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach

porannych,  kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana.

Do wycięcia próbki należy używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindry-

czne próbki w stanie nienaruszonym.

c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

d) Szerokość warstwy nawierzchni.

# Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą

mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi.

e) Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać  w czasie układania - co najmniej raz  na 200 m2, po

zagęszczeniu oraz na próbkach wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotli-

wością jak dla wskaźnika  zagęszczenia nawierzchni.

f) Równość nawierzchni w profilu podłużnym.

Pomiar ciągły planografem -jednokrotny przejazd po każdym pasie ruchu ,lub pomiar

punktowy łatą i klinem   nie rzadziej niż co 10 m.

# Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiązują  zasady jak przy

pozostałych badaniach odbiorczych nawierzchni.

g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków

poprzecznych.

# Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

# być mniejsza niż 20.

h) Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.

# Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez

bezpośrednie oględziny.

# W czasie budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na długości odcinka będącego

w budowie.

# Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy  na całej długości

wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

# Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony

z Kierownikiem  Projektu.

# Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się

je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy wiążącej określonej  grubości.

# Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane,

których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w

warunkach kontraktu.

# Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym

w warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi

w SST D-M-00.00.00

# Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości  i wartości sprzedażnej wykonanych

robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

# Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów  w zakresie i ilości

określonej niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium

Zamawiającego na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności  Inspektora

Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmują:

a) skład  mieszanki mineralno - asfaltowej

b) wskaźnik zagęszczenia

c) wolna przestrzeń w nawierzchni

d) grubość nawierzchni

e) stabilność i odkształcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

# Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d,  - wykonuje się na  próbkach wyciętych

z nawierzchni nie rzadziej niż z każdych  rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

# Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach  pobranych i zagęszczonych

przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru.

Częstotliwość badań - nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

# Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić  3 próbki wg metody

Marshalla.

# Równość w profilu podłużnym - pomiar ciągły  planografem lub punktowy łatą i klinem

# w uzgodnieniu   z  Inspektorem Nadzoru i w jego obecności na   odcinkach nie dłuższych

# niż 500 mb.

# Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST sprawdza  do celów odbiorczych

Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy wiążącej należy przyjmować  zgodnie z obmiarem

i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie podłoża,

- skropienie podłoża lepiszczem,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi

(ew. posmarowanie urządzeń obcych w obrębie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów  wymaganych

w SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1/ PN-S-96025 : 2000                - Drogi samochodowe i lotniskowe.

Nawierzchnie  asfaltowe. Wymagania.

2/ PN-61/S-96504                    - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996                - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do

nawierzchni  drogowych.

4/ PN-EN 13043:2004+A3:2004	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.

5/ PN-EN 12591:2004	 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.

6/ PN-78/B-06714                    - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-70/8931-09                   - Drogi samochodowe i lotniskowe.

Oznaczanie stabilności i odkształcenia mas mineralno-

asfaltowych.

8/ PN-67/S-04001                   - Drogi samochodowe.

Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych.

9/ PN-EN 13036-1-8	Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań.

Część 1-8.

10/ BN-68/8931-04                  - Drogi samochodowe.

Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

11/ PN-EN 13036-6:2008	Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część :

Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie fali równości i mega

tekstury.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na

odkształcenia trwałe. Zeszyt Nr 48  IBDiM W-wa 95 Wydanie  II, uzupełnione.

2/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997.

3/ OST D-05.03.05 Wa-wa  2001 .

4/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r

Dziennik Ustaw  Nr 43 , 1999 r. poz . 430.

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego

warstwa wiążąca

ruch KR3

| Lp | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulowym: - dla grysów ze skał magmowych i przeobrażonych - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: b) dla grysów ze skał osadowych - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych: frakcja 4-6,3 mm frakcja powyżej 6,3 mm - dla kruszyw ze skał osadowych Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał osadowych - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał osadowych - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych | 35 30 35 30 1,5 1,2 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 |

Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

ruch KR3

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 1,5 2,0 85 80 10 15 8 0,1 25 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 3.

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | piasek łamany | kruszywo granulowane |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej | 0,1 65 40 | 0,1 65 40 |
|  |  | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  |  | 15 - | 15 15 |

Tablica 4.

Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | W y m a g a n i a | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż: | 100 80 1,0 |

Tablica 5.

Właściwości asfaltu drogowego 35/50  wg PN-EN- 12591 :2002

Z dostosowaniem  do warunków polskich

| Lp. | Właściwości | Metoda badania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Właściwości obligatoryjne |  |  |  |
| 1 | Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm | ###### PN-EN 1426 | 35-50 |
| 2 | Temperatura mięknienia , °C | PN-EN 1427 | 50-58 |
| 3 | Temperatura zapłonu , nie mniej niż °C | PN-EN 22592 | 240 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż %m/m | PN-EN 12592 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) nie więcej niż %m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż % | PN-EN 1426 | 53 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż °C | PN-EN 1427 | 52 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny , nie więcej niż % | PN-EN 12606-1 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie Więcej niż °C | PN-EN 1427 | 8 |
| 10 | Temperatura łamliwości ,nie więcej niż °C | PN-EN 12593 | -5 |

Tablica 7.

Wymagania dla betonu asfaltowego

o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe

warstwa wiążąca

#### Ruch KR3

| W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % v/v | 4,0 – 8,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % |  75,0 |
| Stabilność próbek wg Marshalla w temp +60oC, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka , kN |  11,0 |
| Odkształcenie próbek jw. , mm | 1,5 – 4,0 |
| Moduł sztywności wg metody pełzania *, MPa |  16,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | 4,5 – 9,0 |

*  -  dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

Tablica 7.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym

o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe

warstwa wiążąca

Ruch KR3

| Uziarnienie mieszanki | Zawartość w mieszance mineralnej - % masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f r a k c j a |  | kruszywa łamane |
|  | powyżej 2 mm | poniżej 0,075 mm |  |
| 0/16 | 55 – 70 | 5 – 8 | 100 |
| 0/20 | 59 – 75 | 4 – 7 | 100 |
| 0/25 | 59 – 75 | 4 – 6 | 100 |

Tablica 8.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

ruch KR3 – KR4

| Wymiary oczek sit #, mm | Mieszanka mineralna, mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0/25 | 0/20 | 0/16 |
| Przechodzi przez: 31,5 25.0 20.0 16.0 12.8 9.8 8,0 6.3 4.0 2.0 0.85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100-100 84-100 75-100 68-90 62-83 55-74 50-69 45-63 35-52 25-41 10-22 8-19 5-14 5-12 4-6 | 100 -100 87-100 77-100 66-90 56-81 50-75 45-67 36-55 25-41 16-30 9-22 7-19 5-15 5-14 4-7 | 100 -100 87-100 77-100 67-89 60-83 54-73 42-60 30-45 20-33 13-25 10-21 7-16 6-14 5-8 |