D-04.07.01/a - Podbudowa z betonu asfaltowegoo zwiększonej odporności na 				odkształcenia trwałe dla dróg o ruchu KR4 - KR5

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania   dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych   z wykonaniem podbudowy z  betonu  asfaltowego na drodze

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu podbudowy z betonu asfaltowego  0/25 lub 0/31,5 i obejmują:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 15 cm o zwiększonej odporności  na odkształcenia trwałe, ruch KR-5 na poszerzeniach jezdni

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność   z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Kierownika Projektu.

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

# Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2.2. Kruszywa.

# Do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na podbudowę  dróg o ruchu  KR4 i KR5 stosuje się kruszywa łamane i naturalne.

# Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST.

2.2.1. Kruszywo łamane.

# Kruszywo łamane granulowane i zwykłe kl. I, II, gat. 1, 2  wyprodukowane ze wszystkich rodzajów skał litych.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1, 2, 3 SST.

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne  granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 4.

2.2.3. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 5.

2.2.4. Wypełniacz.

Wymagania podano w Tablicy 6.

2.3. Asfalt.

# Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt drogowy D35/50 .

# Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia wymagań normy PN-EN-12591:2002(U) lub po uprzednim  uzyskaniu dla danego produktu aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

Wymagania dla asfaltów drogowych w Tablicy 7.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

# Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

# Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do  robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej  ( otaczarka ).

# Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych składników.

# Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego dozowania składników.

# Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3.  Układarka

Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej  następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy  zgodnie z założoną  niweletą i grubością,

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych całą  szerokością, szerokość stołu powinna być dostosowana do szerokości nawierzchni.

3.4. Walce do zagęszczania.

# Do zagęszczania mieszanek min.-asf. należy stosować walce statyczne ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną.

# Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki (dot. walców  stalowych)

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich temperatury.

w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców wibracyjnych).

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak:

skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów  pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych,

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg ,

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem  spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki ,

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu ,

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie     rozładunku.

- czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej   temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

5.2. Organizacja robót.

# Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane  roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno- asfaltowej

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

# Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do akceptacji Kierownika Projektu co najmniej na  2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.

# Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie  zatwierdzonej receptury. Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników , próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora oraz 3 próby   mieszanki mineralno- asfaltowej zagęszczonej  wg metody Marshalla zgodnie z Tablicą nr 8 .

Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych  przez Kierownika Projektu do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek  tych materiałów.

# Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu mieszanki i jej właściwości.

## Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót wymaga akceptacji Kierownika Projektu oraz opracowania nowej receptury i jej  zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę podbudowy dla ruchu KR4 i KR5  powinna

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

## Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w Tablicy 9 SST, a jej uziarnienie powinno się mieścić w krzywych granicznych uziarnienia podanych w Tablicy  10 SST.

Ponadto:

- stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej  1.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Produkcja może się rozpocząć o odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury .

5.4.1. Dozowanie składników .

## Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność uziarnienia i zawartości  asfaltu z zatwierdzoną recepturą.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):

Asfalt D35/50       145  -  165

mieszanka             140  -  170  (bezpośrednio przed wysyłką)

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być  wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.5. Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno mieć odpowiedni profil .  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna  być sucha i  oczyszczona  z luźnego  kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora oraz  skropiona emulsją asfaltową zgodnie z  wymaganiami   SST D.04.03.01 "Oczyszczenie  i skropienie warstw konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

## Układanie warstwy podbudowy musi odbywać się w sprzyjających  warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10o C.

Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu.

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy  podbudowy w temp.  pow.  5oC.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji  ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5.6.3. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.

Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez  przestoju, z jednostajną prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.

## Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby  w zasobniku zawsze znajdowała się mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

## Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niż  130 oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.

## Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym.

## Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania.

## Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu  walca statycznego.

### Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której  stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i deformacji.

5.6.6. Wykonanie złączy.

## Złącza poprzeczne i podłużne należy wykonać przez równe,  pionowe obcięcie i następnie  posmarowanie lepiszczem.

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubość warstwy.

## Grubość rzeczywistą ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna  być nie mniejsza od grubości założonej.

5.7.2. Równość  warstwy podbudowy w kierunku podłużnym.

# Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy należy stosować jedną z następujących  metod:

- pomiar profilometryczny, umożliwiający obliczanie wskaźnika równości IRI,

Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m.

Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niż co 50 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których  nie można przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 % długości badanego odcinka warstwy podbudowy.

Wartości wskaźnika wyrażone w mm/m określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | 50 % | 80 % | 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
| w-wa podbudowy |  2,9 |  4,8 |  7,8 |

- pomiar  ciągły równości w-wy podbudowy  planografem zgodnie z obowiązującą normą

Urządzenie  to mierzy i rejestruje na taśmie wielkości prześwitu między teoretyczną linią łączącą spód kółek jezdnych planografu a nawierzchnią.

Dla warstwy podbudowy odchylenie profilu podłużnego mierzone planografem nie powinno przekraczać 11 mm.

c)   pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w obowiązującej normie

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które  nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną  powierzchnią.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Procent liczby pomiarów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95 % | 100 % |
| w-wa podbudowy | - |  11 |

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakciewykonywania robót i po ich zakończeniu.

5.7.3. Równość  warstwy podbudowy w kierunku poprzecznym.

## Do pomiaru poprzecznej równości  warstwy podbudowy powinna być stosowana metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w obowiązującej   normie.

Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może  być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez  wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią  w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy Konstrukcyjnej | 90 % | 100 % |
| --- | --- | --- |
| - w-wa podbudowy | - |  11 |

5.7.4. Spadek poprzeczny warstwy podbudowy.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %.

5.7.5. Szerokość nawierzchni.

# Szerokość  nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5cm.

5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni.

# Rzędne niwelety warstwy  nie powinny się różnić od rzędnych podanych w dokumentacji projektowej więcej niż -1cm.

# Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, + 0 cm.

5.7.7. Złącza nawierzchni.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

## Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być wjednym poziomie, a pod względem równości spoiny warstwy podbudowy powinny spełniać wymagania jak cała warstwa podbudowy.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy nawierzchni  powinien wynosić 

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na budowie pełnego zakresu badań.

## Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.

## Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywanie z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku   na podstawie PN-B-11112.

b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113.

c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg PN-61/S-96504.

d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 7 SST.

6.1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań jakości  materiałów użytych w   recepturze.

### Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do laboratorium

### Zamawiającego próbki, celem zbadania zgodności ich cech z SST.

## W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się dla każdej dostawy zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

- skład mieszanki min.-asf. - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST odchyłek na podstawie  ekstrakcji wg PN-S-04001:1967

Dopuszczalne odchylenia od składu  zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji  %  m/m :

-   dla asfaltu      %

-   dla frakcji poniżej 0,075 mm      1,5  %

-   dla frakcji powyżej 2 mm           %

Odchylenie zawartości poszczególnych składników od składu projektowanego nie może spowodować przekroczenia granicznych wartości cech strukturalnych betonu asfaltowego.

- stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach  wg Marshalla  zgodnie z  Tablicą nr 8 SST

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w trakcie produkcji.

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu mieszanki min.-asf.

## Przy kontroli jakości wytwarzanej mieszanki min.-asf. badanie należy przeprowadzać co  każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż 1 raz dziennie.

Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej   za układarką.

b) stabilność i odkształcenie.

## Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach.

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na  budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed

rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę.

d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  min.-asfaltowej.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do 1oC co najmniej co godzinę podczas   produkcji mieszanki.

## Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym    przygotowanym do wysyłki środku   transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej w trakcie zagęszczania

b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

c) objętość wolnych przestrzeni w warstwie zgodnie z PN-67/S-04001.

d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.

e) grubość warstw - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie)   i suwmiarką (w laboratorium).

f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona zgodnie  z pkt. 5.7.2.  SST

h) spadek poprzeczny warstwy podbudowy łatą profilową.

i) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za  pomocą niwelatora.

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

- Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.

## W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy wykonywać z dokładnością 2oC, za układarką, co najmniej 1 raz dla każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki.

- Wskaźnik zagęszczenia.

## Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i  ostygnięciu. Częstotliwość badań: minimum 1 próbka z każdych rozpoczętych  500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych,  kiedy  nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki należy używać  mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.

- Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w warstwie.

Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

- Szerokość warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi.

- Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2, po zagęszczeniu oraz  na próbkach wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla wskaźnika zagęszczenia nawierzchni.

f) Równość warstwy podbudowy w profilu podłużnym.

Jednokrotny przejazd po każdym pasie ruchu  profilografem (umożliwiającym uzyskanie wartości IRI),  planografem po każdym pasie ruchu lub punktowy łatą i klinem nie rzadziej niż  co 10 m.

# Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiązują  zasady jak przy pozostałych badaniach odbiorczych nawierzchni.

g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków poprzecznych.

Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20.

h) Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy  .

Na drodze klasy S pomiar wykonuje się na siatce o rozmiarach 10 m  10 m wraz ze sprawdzeniem rzędnych osi podłużnej jezdni i obu krawędzi. Na drodze klasy GP sprawdza się rzędne osi podłużnej  jezdni  i krawędzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

## Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

## Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy podbudowy o określonej  grubości.

## Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

## Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane, których  potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

## Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00 .

# Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

## Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości  określonej  niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmują:

a) skład betonu asfaltowego

b) wskaźnik zagęszczenia

c) wolna przestrzeń w warstwie

d) grubość nawierzchni

e) stabilność i odkształcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

## Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d, - wykonuje się na  próbkach wyciętych z nawierzchni nie rzadziej niż z każdych  rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

## Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach pobranych  i zagęszczonych  przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.

Częstotliwość badań – nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500mb pasa ruchu.

Dla każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki wg. metody Marshalla.

## Równość w profilu podłużnym - pomiar ciągły urządzeniem określającym współczynnik IRI, pomiar ciągły  planografem  lub  pomiar punktowy łatą i klinem  na  odcinkach  nie dłuższych niż 500 mb  w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru  i  w jego obecności .

Pozostałe cechy geometryczne wymienione w SST, sprawdza do celów  odbiorczych Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy należy przyjmować  zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Zgodnie z kontraktem należy ułożyć   warstwę podbudowy   wg.  zadań w  pkt 1.3 .

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podłoża lepiszczem ,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi (ew. posmarowanie  urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów   wymaganych w SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1/ PN-S-96025: 2000        – Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

2/ PN-61/S-96504            – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas bitumicznych.

3/ PN-B-11112 :1996     –  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.

4/ PN-B-11113 :1996      –  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne  do nawierzchni drogowych.  Piasek.

5/ PN-EN-12591:2002(U)  –  Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714              –  Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-70/8931-09              –  Drogi samochodowe i lotniskowe.  Oznaczanie stabilności iodkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

8/ PN-67/S-04001             –  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9/ BN-68/8931-04             –  Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997.

2/ SST D-04.07.01. Wa-wa  2001 r.

3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r   Dziennik Ustaw Nr 43 , 1999 r. poz.430

4/ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia  trwałe . Zeszyt Nr 48 IBDiM Wa-wa 1995r. Wydanie II, uzupełnione.

Tablica 1. Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego podbudowa z betonu asfaltowego

ruch KR4 – KR5

| Lp | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulowym: - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: | 35 30 3,0 5,0 30 |

Tablica 2.    WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

##### Podbudowa z betonu asfaltowego.

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 2,5 4,0 85 80 10 15 10 0,2 30 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 3.    Wymagania dla kruszywa łamanego zwykłego (klińca)

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % masy nie więcej niż w klińcu 4-31,5 b) zawartość frakcji podstawowej, % masy nie mniej niż: w klińcu 4-12,8 mm w klińcu 12,8-31,5 mm c) zawartość podziarna, % masy nie więcej niż: w klińcu 4-12,8 mm w klińcu 12,8-31,5 mm d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy | 4,0 70 75 30 15 15 0,2 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 4.   Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | piasek łamany | kruszywo granulowane |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej | 0,1 65 40 | 0,1 65 40 |
|  |  | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  |  | 15 - | 15 15 |

Tablica 5.  Wymagania dla piasku naturalnego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: - zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm % masy, nie więcej niż: - zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, większy od Zawartość zanieczyszczeń organicznych | 5 15 0,1 65 barwa nie ciemniejsza niż barwa wzorcowa |

Tablica 6.  Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | W y m a g a n i a | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż: | 100 80 1,0 |

Tablica 7.Właściwości asfaltu drogowego D35 / 50  wg PN-EN- 12591 :2002Z dostosowaniem  do warunków polskich

| Lp. | Właściwości | Metoda badania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Właściwości obligatoryjne |  |  |  |
| 1 | Penetracja w temperaturze 25 C 0,1 mm | ###### PN-EN 1426 | 35-50 |
| 2 | Temperatura mięknienia , C | PN-EN 1427 | 50-58 |
| 3 | Temperatura zapłonu , nie mniej niż C | PN-EN 22592 | 240 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż %m/m | PN-EN 12592 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) nie więcej niż %m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż % | PN-EN 1426 | 53 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż C | PN-EN 1427 | 52 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny , nie więcej niż % | PN-EN 12606-1 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie Więcej niż C | PN-EN 1427 | 8 |
| 10 | Temperatura łamliwości ,nie więcej niż C | PN-EN 12593 | -5 |

Tablica 8.  Wymagania dla betonu asfaltowego warstwa podbudowy   ruch KR4 – KR5

| ##### W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % v/v | 4,0– 8,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % |  72,0 |
| Stabilność próbek wg Marshalla w temp. +60oC, zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka , kN |  11,0 |
| Odkształcenie próbek j.w. , mm | 1,5 – 3,5 |
| Moduł sztywności wg metody pełzania * , MPa |  16,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | 4,5 – 9,0 |

* - dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

Tablica 9.  Wymagania dla mieszanki mineralnej  warstwa podbudowy  Ruch KR4 – KR5

| Uziarnienie mieszanki mm | Zawartość w mieszance mineralnej - % masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f r a k c j a |  | kruszywa łamane |
|  | powyżej 2 mm | poniżej 0,075 mm |  |
| 0/25 | 65– 81 | 4 – 7 | powyżej 40 |
| 0/31,5 | 70 – 83 | 3 – 6 | powyżej 40 |

Tablica 10.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy  z betonu asfaltowego

ruch KR4 – KR5

| Wymiary oczek sit #, mm | Mieszanka mineralna, mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0/25 | 0/31,5 |
| Przechodzi przez: 38,1 31.5 25.0 20.0 16.0 12.8 9.6 8,0 6.3 4.0 2.0 0.85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100-100 87-100 76-100 66-90 57-81 48-71 42-65 36-58 27-47 19-35 12-24 7-18 6-15 5-12 5-11 4-7 | 100-100 85-100 72-100 62-86 53-75 45-66 37-58 33-53 29-48 24-40 17-30 10-22 6-17 5-15 4-11 4-10 3-6 |