D-06.02.01/a

Przepusty pod zjazdami

z prefabrykowanymi murkami czołowymi

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie do robót przy budowie przepustów pod zjazdami:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podłoża

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów

- montaż ścianek

- wypełnienie połączeń stykowych zaprawą cementową

- posmarowanie powierzchni styków lepikiem i oklejenie paskami papy

- zasypanie wykopu gruntem warstwami i zagęszczenie

- wykonanie badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu

- umocnienie wlotów i wylotów

1.4. Określenia podstawowe.

# 1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

# 1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna jest wykonana z rur betonowych lub żelbetowych.

1.4.3. Ścianka czołowa – konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.

# 1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

# Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami  Kierownika Projektu.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów.

# Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykatów betonowych, objętych niniejszą ST są:

- ścianki czołowe prefabrykowane,

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- materiał na ławę fundamentową,

- materiały izolacyjne ,

- zaprawa cementowa .

2.3. Prefabrykaty (ścianki czołowe, rury).

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys.  Dopuszcza się drobne pory  jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty  powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej C 25/30 (dawne B 30 wg. PN-88/B-06250) o właściwościach zgodnych z PN-EN 206-1.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

2.4. Kruszywa do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania  PN-B-06712 oraz warunki Wytycznych GDDP 1990 r. „Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”.

Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement.

# Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1.

Należy stosować cement portlandzki (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy C 25/30 (B 30) i klasy 32,5 do betonu klasy C 20/25 (B 25).

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

Każda partia cementu powinna posiadać deklarację zgodności producenta wraz z wynikami badań.

2.6. Woda.

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Materiał na ławę fundamentową.

Ława fundamentowa może być wykonana z następujących materiałów:

-   kruszywo naturalne lub łamane spełniające wymagania normy PN-S-06102,

-   żwir spełniający wymagania normy PN-EN-11111,

-   grunt lub kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5,0 MPa o parametrach zgodnych z normą PN-S-96012,

-   beton klasy C 12/15 (B 15) wg. normy PN-EN 206-1.

2.8. Materiały izolacyjne.

Do wykonania izolacji  przepustów i ścianek czołowych można stosować:

- emulsję kationową, wg. BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg. PN-74/B-24622,

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg. PN-C-96177,

- papę asfaltową wg. BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną -  za zgodą Kierownika Projektu.

2.9. Zaprawa cementowa.

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów.

# Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu

- koparek,

- betoniarek,

- dozowników wagowych do cementu,

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport prefabrykatów.

# Transport prefabrykatów powinien odbywać się tak, aby liczba sztuk elementów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.

Rozmieszczenie prefabrykatów powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 · 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm.

4.2. Transport cementu.

# Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w  warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement może być przechowywany następująco:

a/ cement luzem - w magazynach (zbiornikach) specjalnych,

b/ cement workowy - w miejscach zabezpieczających przed opadami albo w magazynach zamkniętych.

# Pozostałe warunki transportu i składowania muszą odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 "Cement. Transport i przechowywanie".

4.3. Transport lepiku.

# Lepik pakowany w szczelnie zamykane bębny metalowe może być przewożony dowolnymi środkami transportu.

# Bębny należy ustawiać tak aby tworzyły zwartą całość, zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem  i uszkodzeniem.

4.4. Inne materiały.

# Transport pozostałych materiałów - przy użyciu dowolnych środków transportowych zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przełożenia koryta celu w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

- innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykopy.

Sposoby wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę  fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu,  głębokości

wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

# Wykopy należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonania przepustu.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ± 2 cm a odkład ziemi nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu  robót. Ziemia z wykopu powinna być odłożona wzdłuż górnej  krawędzi wykopu w odl. przynajmniej 1 m, druga strona  wykopu powinna być wolna i dostępna dla transportu materiałów i dla komunikacji.

# W przypadku przepływu wody w miejscu wykopu należy wykonać rów odprowadzający wodę lub w inny sposób zapewnić odwodnienie  wykopu.

# Wykonanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej piezometrycznego poziomu wód gruntowych.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust.

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

# Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana:

- z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami PN-S-06102,

- ze żwiru spełniającego wymagania normy PN-B-11111,

- z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  Rm = 5 MPa  według PN-S-96012,

-    z betonu klasy C 12/15 (B 15) według PN-EN 206-1.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- dla wymiarów w planie  ±  5 cm

- dla rzędnych wierzchu ławy   ± 2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów  rurowych.

# Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg. BN-74/9191-01.

Styki rur należy wypełnić zaprawą cementową wg. pkt. 2.9 i uszczelnić  materiałem wg. pkt. 2.8 zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

5.6. Ustawienie ścianek czołowych.

Elementy prefabrykowane należy ustawić zgodnie z dokumentacją projektową.

Styki elementów należy wypełnić zaprawą cementową przygotowaną wg. pkt .2.9.

5.7. Wykonanie zasypki i nasypu.

# Po uszczelnieniu styków i sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur należy przystąpić do zasypywania wykopu.

Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących  zasad:

- użyty materiał i sposób zasypywania nie powinny spowodować  uszkodzenia ułożonego przewodu oraz izolacji.

- warstwę ochronną w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z gruntu  niewysadzinowego, bez kamieni i grud aby nie spowodować uszkodzenia przewodu rurowego i warstw izolacyjnych, grubość warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna  wynosić co najmniej 0,5 m.

- zasypkę w obrębie strefy ochronnej wykonywać równomiernie  i jednocześnie z obu stron prefabrykatów, warstwami o jednakowej z jednoczesnym zagęszczeniem.

- zagęszczenie nasypu nad przepustem wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej więcej niż -20 %, +10 %.

- wlot i wylot przepustu zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją  projekt. i wskazaniami  Kierownika Projektu.

5.8. Roboty wykończeniowe.

Obejmują umocnienie wlotów i wylotów. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

Roboty wykończeniowe obejmują również odwiezienie nadwyżek mas ziemnych w miejsce wskazane  przez Kierownika Projektu i uporządkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót obejmuje:

- Kontrolę robót przygotowanych i pomiarowych i sprawdzenie  prawidłowości wykonania tych robót.

- Kontrolę jakości materiałów.

# Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2  niniejszej SST na podstawie badań laboratoryjnych, atestów i  pomiarów kontrolnych.

- Sprawdzenie wykonania wykopu.

Należy sprawdzić usytuowanie wykopu, odwodnienie, kształt i  wykonanie.

- Sprawdzenie ławy fundamentowej.

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją, SST i poleceniami Kierownika Projektu dotyczącymi:

- rodzaju materiału

- wymiarów ławy

- spadku ławy

- zagęszczenia.

- Sprawdzenie ułożenia rur.

Sprawdzenie spadku dna wykonuje się przez zmierzenie rzędnych  wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchyłek na długości przewodu.

## Dopuszczalne odchyłki wynoszą  0,05 % spadku, na dnie przepustu nie powinny występować zastoiska wody.

- Sprawdzenie izolacji styków.

Polega na zmierzeniu z dokładnością do  ± 2 cm szerokości pasków papy w trzech dowolnie wybranych miejscach oraz na wizualnym sprawdzeniu dokładności przyklejenia papy.

- Sprawdzenie umocnienia wlotów i wylotów.

- Sprawdzenie zasypki i nasypu.

Sprawdzenie wykonania i zagęszczenia zasypki i nasypu powinno odbywać się w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu.

Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami Kierownika Projektu oraz SST.

7. OBMIAR ROBÓT.

# Jednostką obmiarową jest:

-  1 szt dla kompl. przepustu (rury + 2 ścianki),

-   1 szt. dla ustawionej ścianki czołowej,

-   1 m dla ułożonych rur

na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu na podstawie badań i pomiarów   kontrolnych,  kontroli ilości i jakości robót oraz ich zgodności  z dokumentacją, SST i poleceniami

Kierownika Projektu.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru i  oceny jakości robót w oparciu o deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz wyniki pomiarów i badań kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podłoża

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów

- wykonanie ławy fundamentowej

- ułożenie rur betonowych

- montaż ścianek

- wypełnienie połączeń stykowych zaprawą cementową

- posmarowanie powierzchni styków lepikiem i oklejenie paskami papy

- zasypanie wykopu gruntem warstwami i zagęszczenie

- wykonanie badań i pomiarów

- uporządkowanie terenu

- umocnienie wlotów i wylotów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-B-02356          - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa

elementów budowlanych z betonu.

2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006	     Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

3. PN-B-06265:2004	 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości,

produkcja i zgodność.

4. PN-EN 1008         - Woda zarobowa dla betonów.

5. PN-B-04481          - Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu.

6. PN-B-06251          - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-B-06253          - Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środo-

wisku agresywnych wód gruntowych.

8. PN-EN 12620+A1:2008	Kruszywa do betonu.

9. PN-B-11111          - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka.

10. PN-B-10104: 2005	Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym

składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

11. PN-EN 197-1        - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

12. PN-B-24622         - Roztwór asfaltowy do gruntowania.

13. PN-C-96177         - Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.

14. PN-D-95017        - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

15. PN-D-96000        - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

16. PN-S-96012         - Drogi samochodowe, podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem.

17. BN-88/6731-08    - Cement. Transport i przechowywanie.

18. BN-79/6751-01    - Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa

na taśmie aluminiowej.

19. BN-88/6751-03    - Papa asfaltowana welonie z włókien szklanych.

20. BN-68/6753-04    - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych.

21. PN-B-12096:1997	Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania

i metody badań.

22. PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

23. PN-S-06102         - Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

24. Wytyczne GDDP;1990 r  „Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do

konstrukcji mostowych”.