D-05.03.05/g.

WARSTWA WIĄŻĄCA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO DLA DRÓG O  RUCHU KR1 – KR2 I KLASY L

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące     wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu  asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70  wg PN -EN 13108-1

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje i określenia według odpowiednich norm i SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania  oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

## Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2.2. Kruszywa.

# Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą  nawierzchni dróg o ruchu  KR1 – KR2 stosuje się kruszywa łamane  (granulowane i zwykłe) oraz kruszywa naturalne.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST.

2.2.1. Kruszywo łamane granulowane - grysy.

Grysy kl. II gat. 1 i 2.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne  granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 3 SST.

2.2.3. Kruszywo łamane zwykłe.

Kliniec 0/20 mm kl. I, II gat. 1, 2.

Wymagania podstawowe podano w Tablicy 7 SST.

2.2.4. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano  w Tablicy 4.

2.2.5. Wypełniacz.

Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.

# Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST  należy stosować asfalt drogowy  50/70.

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

# Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych  robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-asfaltowej (otaczarka).

# Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych składników.

# Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu  automatycznego dozowania składników.

# Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania  gotowej mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3. Układarka.

Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki  sterowanej elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną

niweletą i grubością,

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Uwaga: - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością,

szerokość stołu powinna być dostosowana do  szerokości nawierzchni.

3.4. Walce do zagęszczania.

# Do zagęszczania mieszanek min.-asf. należy stosować walce  statyczne ogumione i walce

mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną.

# Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem

ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do

przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych)

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu utrzymania ich

temperatury.

- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej  (dot. walców

wibracyjnych).

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak:

skrapiarka,

szczotki,

piła do obcinania warstwy  mieszanki,

wiertnica do pobierania próbek.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

# Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,  termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogólne transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania  ogólne".

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych,

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg ,

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać

w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki ,

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w

czasie transportu ,

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie

rozładunku.

- czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2

godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości

i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".

5.2. Organizacja robót.

# Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

# harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty

nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

# Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je

Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem

robót.  Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych

składników, próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania  badań

kontrolnych przez Inwestora  oraz 3 próbki mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczonej  wg

metody Marshalla zgodnie z Tablicą 8 SST.

# Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury.

# Receptury powinny być opracowane dla  konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru. do  wbudowania i przy wykorzystaniu  reprezentatywnych próbek tych

# materiałów.

# Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie składu

# mieszanki i jej właściwości.

# Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w  czasie trwania robót

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej receptury i jej zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wiążącą dla ruchu  KR2 – KR1 powinna  spełniać  wymagania zawarte w Tablicy 8 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

# Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w  Tablicy 9 SST, a jej uziarnienie powinno się mieścić w  krzywych granicznych uziarnienia podanych w Tablicy 10 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.4.1. Dopuszczalne tolerancje.

# Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości

asfaltu z zatwierdzoną recepturą.

Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanej zawartości poszczególnych grup frakcji

(w zatwierdzonej recepturze) wynoszą: (w % bezwzględnych)

5,0 % dla frakcji powyżej 2 mm (#)

2    % dla frakcji poniżej 0,075 mm (#)

Dopuszczalna odchyłka zawartości asfaltu wynosi 

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):

Asfalt 50/70     140  -  160

mieszanka        135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką)

# Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż

30oC od maksymalnej temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej.

5.5. Przygotowanie podłoża.

# Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego

kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy  szczotek mechanicznych lub kompresora zgodnie

z wymaganiami  SST D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

# Układanie warstwy wiążącej musi odbywać się w sprzyjających  warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC.

Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu.

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w temp. pow. 5oC.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego,

oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na

drodze.  Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą szerokością jezdni, bez

wydłużenia jednej połowy.

5.6.3. Układanie.

# Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta. Niweleta

zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla

czujników automatyki układarki.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.

# Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną

prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.

# Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze

znajdowała się mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

# Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej

niż 125oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.

Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.

# Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie wprowadzać walec

ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku   już zagęszczonym.

# Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h na początku i 4 - 6 km/h

w dalszej fazie wałowania.

# Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące  zakres stosowanej

częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być wykonane

przy użyciu   walca statycznego.

# Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej  warstwie do czasu

jej ostygnięcia do temperatury, przy której   stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje

odcisków i deformacji.

5.6.6. Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać  przez równe,

pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed

uszkodzeniem.

# Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową  szerokości jezdni, należy

równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy podłużnych

kolejnych warstw  nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm, aby nie

zachodziły na siebie.

# Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni, bez

wydłużania jednaj połowy.

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubość warstwy.

# Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza od

grubości założonej.

5.7.2. Równość  warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.

# Do oceny równości podłużnej nawierzchni należy stosować jedną z następujących metod:

- pomiar równości podłużnej w-wy wiążącej przy pomocy planografu.

Urządzenie to mierzy i rejestruje na taśmie wielkości prześwitu między teoretyczną linią łączącą  spód kółek jezdnych planografu a nawierzchnią.

Dla warstwy wiążącej odchylenia profilu podłużnego mierzone planografem nie powinny przekraczać 10 mm.

b) pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w odpowiedniej  normie.

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości,

które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz

100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Przez odchylenie równości  rozumie się największą odległość między łatą a

mierzoną powierzchnią.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Procent liczby pomiarów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95 % | 100 % |
| w-wa wiążąca |  9 |  10 |

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie

wykonywania robót i po ich zakończeniu.

5.7.3. Równość  warstwy  w kierunku poprzecznym.

## Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda

równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w  obowiązującej

normie.  Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów

nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez

wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów

stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną

powierzchnią w danym profilu.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | 90 % | 100 % |
| --- | --- | --- |
| - w-wa wiążąca |  9 |  12 |

5.7.4. Spadek poprzeczny warstwy.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %.

5.7.5. Szerokość warstwy nawierzchni.

# Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości

zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm.

5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni.

# Rzędne niwelety warstwy nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych podanych

w dokumentacji projektowej więcej niż   1 cm.

Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, +1 cm.

5.7.7. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez  miejsc porowatych,

łuszczących się, przebitumowanych, bez   spękań.

5.7.8. Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

# Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w  jednym poziomie, a pod

względem równości spoiny warstwy wiążącej powinny spełniać wymagania jak cała

warstwa wiążąca.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią  warstwy.

5.7.9. Zagęszczenie nawierzchni.

# Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy wiążącej nawierzchni  powinien wynosić

 98 %.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie.

# Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę  umożliwiającą

przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.

# Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112.

b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113.

c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.

d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6 SST.

6.1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają  akceptacji Kierownika

Projektu. Wykonawca powinien przedstawić wraz z recepturą pełne wyniki badań jakości

materiałów użytych w recepturze.

# Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i dostarczane do

laboratorium Zamawiającego próbki, celem  zbadania zgodności ich cech z SST.

# W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza się dla każdej dostawy

zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej.

Kontrola jakości obejmuje:

- skład mieszanki min. – asf. - zgodność z recepturą w  granicach określonych w SST

odchyłek na podstawie  ekstrakcji, wg PN-S-04001,

Dopuszczalne odchylenia od składu zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze )

przy badaniu  pojedynczej próbki metodą ekstrakcji ,  %   m/m :

- dla  asfaltu                                  ± 0,5 %

- dla frakcji  poniżej 0,075 mm    ± 2,0 %

- dla frakcji  powyżej 2,0 mm      ± 5,0 %

- stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach  wg Marshalla (2 x 75

uderzeń ubijakiem), zgodnie z Tablicą Nr 8 SST,

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa i mieszanki min.-asfaltowej w trakcie

produkcji.

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu mieszanki min.-asfaltowej

# Przy kontroli jakości wytwarzanej mieszanki min.-asfaltowej badanie zależy przepro-

# wadzać co każde 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie.

Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej   za układarką.

b) stabilność i odkształcenie.

# Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej

mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co

najmniej 1 raz dziennie  w trakcie produkcji mieszanki.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych i  ubitych próbkach.

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na

budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed

rozpoczęciem układania nawierzchni, przez Wykonawcę.

d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki  min.-asfaltowej.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do 1oC

co najmniej co godzinę podczas  produkcji mieszanki.

# Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym

przygotowanym do wysyłki środku   transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

- sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej  w trakcie zagęszczania ,

- wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

- objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001.

- szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.

- grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie)  i suwmiarką

(w laboratorium).

- równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

g)   równość warstwy w kierunku podłużnym planografem lub łatą i klinem.

- spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.

- sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za pomocą niwelatora.

- ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

- Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej

# W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury początkowej

zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy wykonywać z dokładnością 2oC, za  układarką, co najmniej 1 raz dla

każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki.

- Wskaźnik zagęszczenia.

# Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej

zagęszczeniu i ostygnięciu.

# Częstotliwość badań: minimum 1 próbka z każdych rozpoczętych 500 mb pasa

ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy

nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana.

# Do wycięcia próbki należy używać mechanicznej wiertnicy,  która wycina

cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.

- Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

- Szerokość warstwy nawierzchni.

# Sprawdzenie szerokości warstw dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą

mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi.

- Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2, po zagęszczeniu

oraz na próbkach wyciętych z nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla

wskaźnika zagęszczenia  nawierzchni.

- Równość warstwy w profilu podłużnym.

Pomiar równości w profilu podłużnym w sposób ciągły po każdym pasie ruchu lub

przy użyciu łaty i klina określonych w Polskiej Normie nie rzadziej niż co 10 m.

# Badanie wykonywane jest w celach odbiorczych i obowiązują  zasady jak przy

pozostałych badaniach odbiorczych nawierzchni.

- g)  Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz  spadków

poprzecznych.

# Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

# być mniejsza niż 20.

h)  Sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy  nawierzchni.

Na drodze klasy G i Z sprawdza się rzędne osi podłużnej  jezdni  i krawędzi co 20 m,

a na odcinkach  krzywoliniowych co 10 m.

i)  Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.

# Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy  wykonać przez

bezpośrednie oględziny.

# W czasie budowy należy sprawdzić wygląd  warstwy na  długości odcinka będącego

w budowie.

# Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy  na całej długości

wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

# Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony z

Kierownikiem Projektu.

# Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je

w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy wiążącej określonej grubości.

# Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,

których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach

kontraktu.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym

w warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi

w SST D-00.00.00 .

# Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości  i wartości sprzedażnej wykonanych

robót.

Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

# Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości

określonej niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych w zakresie i z częstotliwością określoną w SST,

przeprowadza Wykonawca na próbkach  pobranych w obecności Inspektora Nadzoru w

miejscach przez  niego wskazanych.

Badania wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium  Zamawiającego.

# Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez   niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmują:

a) skład mieszanki min.-asfaltowej

b) wskaźnik zagęszczenia

c) wolna przestrzeń w nawierzchni

d) grubość nawierzchni

e) stabilność i odkształcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

# Badania wymienione w pkt. a, b, c, d, - wykonuje się na próbkach wyciętych z

nawierzchni nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

Częstotliwość badań sprawdzających - nie rzadziej niż z każdego  1000 mb pasa ruchu.

Próbki należy pobierać na przemian: strona lewa i strona prawa nawierzchni.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach pobranych  i zagęszczonych

przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru.

Dla każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić 3 próbki  wg metody

Marshalla.

# Częstotliwość badań do odbioru oraz częstotliwość badań sprawdzających jak przy

badaniach wymienionych w pkt. a - d.

# Równość w profilu podłużnym - pomiar ciągły po każdym pasie ruchu lub łatą i klinem

# w uzgodnieniu z  Inspektorem Nadzoru i w jego obecności.

Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do  celów odbiorczych

Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2  wykonanej warstwy wiążącej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podłoża lepiszczem,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie   i posmarowanie krawędzi (ew.

posmarowanie urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1/ PN-EN 13108-1           - Mieszanki mineralno asfaltowe – Wymagania – beton asfaltowy .

2/ PN-61/S-96504            - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas

bitumicznych.

3/ PN-EN 13043              -  Kruszywo do mieszanek bitumicznych  i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4/ PN-B-11113:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych.   Piasek.

5/ PN-EN-12591:2002    -   Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714            - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ PN-EN 12697-13          - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych asfaltowych –

Pomiar temperatury

8/ BN-68/8931-04            - Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem

i łatą.

9/ PN-67/S-04001             - Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych  i nawierzchni  bitumicznych.

10/ BN-70/8931-09            - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i

odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997.

2/ OST D-05.03.05 Wa-wa 2001.

3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz. 430.

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego

warstwa wiążąca

ruch KR1 – KR2

| Lp | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Ścieralność w bębnie kulowym: - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: | 35 30 3,0 5,0 |

Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

warstwa wiążąca ruch KR 1 – KR 2

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 2,5 4,0 85 80 10 15 10 0,2 30 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 3.

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | piasek łamany | kruszywo granulowane |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej | 0,1 65 40 | 0,1 65 40 |
|  |  | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  |  | 15 - | 15 15 |

Tablica 4.

Wymagania dla piasku naturalnego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: - zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm % masy, nie więcej niż: - zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, większy od Zawartość zanieczyszczeń organicznych | 5 15 0,1 65 barwa nie ciemniejsza niż barwa wzorcowa |

Tablica 5.

Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | W y m a g a n i a | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż: | 100 80 1,0 |

Tablica 6.

Właściwości asfaltu drogowego 50/70  wg PN-EN- 12591 :2002

Z dostosowaniem  do warunków polskich

| Lp. | Właściwości | Metoda badania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Właściwości obligatoryjne |  |  |  |
| 1 | Penetracja w temperaturze 25 C 0,1 mm | ###### PN-EN 1426 | 50-70 |
| 2 | Temperatura mięknienia , C | PN-EN 1427 | 46-54 |
| 3 | Temperatura zapłonu , nie mniej niż C | PN-EN 22592 | 230 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż %m/m | PN-EN 12592 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) nie więcej niż %m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż % | PN-EN 1426 | 50 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż C | PN-EN 1427 | 48 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny , nie więcej niż % | PN-EN 12606-1 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie Więcej niż C | PN-EN 1427 | 9 |
| 10 | Temperatura łamliwości ,nie więcej niż C | PN-EN 12593 | -8 |

Tablica 7.

Wymagania dla kruszywa łamanego zwykłego

(klińca)

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % masy nie więcej niż w klińcu 4-31,5 b) zawartość frakcji podstawowej, % masy nie mniej niż: w klińcu 4-12,8 mm w klińcu 12,8-31,5 mm c) zawartość podziarna, % masy nie więcej niż: w klińcu 4-12,8 mm w klińcu 12,8-31,5 mm d) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa cieczy | 4,0 70 75 30 15 15 0,2 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 8.

Wymagania dla betonu asfaltowego

warstwa wiążąca ruch KR1 – KR2

| W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- |
| Stabilność wg Marshalla w temp. +60oC, kN |  8,0 |
| Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60oC, mm | 2,0 – 5,0 |
| Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % v/v | 4,0 – 8,0 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % | 65,0 – 80,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | 4,5 – 9,0 |

Tablica 9.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym

warstwa wiążąca ruch KR1 – KR2

| Uziarnienie mieszanki | Zawartość w mieszance mineralnej - % masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f r a k c j a |  | kruszywa łamane |
|  | powyżej 2 mm | poniżej 0,075 mm |  |
| 0 – 20 | 45 – 70 | 3 – 7 | powyżej 45 % |
| 0 – 16 | 46 – 70 | 3 – 8 | powyżej 45 % |

Tablica 10.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ruch KR2 – KR1

| Wymiary oczek sit #, mm | Mieszanka mineralna, mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0-20 | 0-16 |
| Przechodzi przez: 31,5 20,0 16,0 12,8 9,6 8,0 6,3 4,0 2,0 0,85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100- 100 87- 100 75 - 100 65 - 93 57 - 86 52 - 81 47 - 76 40 - 67 30 - 55 20 - 40 13 - 30 10 - 25 6 - 17 5 - 15 3 - 7 | 100-100 88- 100 78 - 100 67 - 92 60 - 86 53 - 80 42 - 69 30 - 54 20 - 40 14 - 28 11 - 24 8 - 17 7 - 15 3 - 8 |