###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| A. | ### OPIS TECHNICZNY ROBÓT |
| --- | --- |

| 1. | ### CPV: 45400000-1 | ### Roboty wykończeniowe |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | CPV: 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe: - Korekta otworów, skucia tynków ścian, przemurowania przewodów wentylacyjnych, uzupełnienia murów. |
| --- | --- | --- |
|  | W ramach wstępnych robót budowlanych przyjęto następujące prace: - prace przy przegrodach ściennych/ wymurowanie ścian szczytowych gr 25 cm z pustaków gazobetonowych odmiany 700 lub z cegły pełnej Mpa 15 na zaprawie cem-wap Mpa-8. - wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych p-240 Mpa 20 z oszpałdowaniem cegłą modularną DZ-220 Mpa 20 na zaprawie cem- wap Mpa 8 grubości 9 cm . Na wymurowanych przewodach kominowych wykonać nakrywy betonowe z betonu B-20 z dodatkiem 2% hydrobetu i stali A-0 # 8, przykryte blachą trapezową powlekaną Przewody wentylacyjne otynkować z wykonaniem wierzchniego tynku akrylowego w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Otwory wentylacyjne otworzyć na boki przewodów wentylacyjnych i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnym z stali nierdzewnej. - rozbiórkę ościeżnic okiennych i drzwiowych przeznaczonych do wymiany. -Wykonanie skucia i uzupełnienia tynków wewnętrznych przyokiennych. - Wymiana rynien i rur spustowych. - Przedłużenie układu odprowadzenia spalin rurami kwasoodpornymi # 4oo mm - Wymiana lub uzupełnienie płyty odbojowej z kostki brukowej szarej gr. 6cm z wbudowaniem obrzeży 30x8 cm. |  |

| 1.3 | CPV: 45421100-5 | Stolarka i ślusarka |
| --- | --- | --- |
|  | Stolarka okienna PCV biała pięciokomorowa - wg. zestawienia stolarki pokazanego na elewacjach obiektu. W oknach wbudować minimum dwa skrzydła / uchylno- rozwieralne / kwatera górna i dolna/, pozostałe kwatery skrzydła rozwieralne Okna oszklone zestawem szklanym o współczynniku k=1,1 W/m2K. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym profil ciepły zewnętrzne, profil zimny wewnętrzne. Wymianę stolarki okiennej wykonać zgodnie z wykazem zestawienia stolarki pokazanego na elewacji budynku i z wbudowaniem szkła V.S.G bezpiecznego-/ okna gdzie były wbudowane kraty okienne/. Wycieraczki stalowe przed wejściami do budynku oraz w wiatrołapach maty gumowe gr.11 mm w ramce o wys. 13 mm zagłębionej w posadzce. Kratki zabezpieczające wyloty boczne wentylacji na dachu ze stali nierdzewnej. |  |

| 1.6 | CPV: 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych |
| --- | --- | --- |
|  | Projektowaną konstrukcję dachowa wykonać na istniejącym stropodachu jako konstrukcję drewnianą: płatwiowo – krokwiowa ze z wykonaniem następujących robót: - Konstrukcję dachu wykonać z drewna sosnowego klasy K27 wilgotności nie przekraczającej 18% i przekrojach podanych w części graficznej. - Wszystkie elementy konstrukcji należy przed montażem impregnować środkiem - grzybobójczym ,owadobójczym i ogniochronnym (np.Fobos M2.f lub Kronos-B 791 wg technologii producenta) do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)./poprzez zanurzenie w kapieli i 3* pomalowanie po wbudowaniu więźby dachowej/. - Elementy konstrukcji drewnianej nie mogą się bezpośrednio stykać z betonem i murem – należy użyć papy izolacyjnej asfaltowej. - Połączenia elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z PN. - Murłaty i podwaliny pośrednie i środkowe zakotwić do wieńców podłużnych i płyt dachowych za pomocą śrub stalowych kotwiących rozprężnych typu Hilti ø16 mm co 250 cm . W przypadku niemożności zakotwienia podwalin do wieńców wykonać kotwienie poprzez podkładkę z blachy stalowej 150*300*10 mm z gniazdem betonowym w pustaku DZ-5. - Krokwie oprzeć na murłatach i płatwiach w rozstawie jak na rzucie więźby dachowej cm. mocowanych gwoździami 7*225 szt 2 w złączu wbijanych w połowie wysokości przekroju krokwi uzyskując głębokość kotwienia 12 cm lub złączami kątowymi wzmocnionymi Typ MIDI 130 w ilości 2 szt na jedno złącze W złączu typu MIDI 130 montować 15 wkręty 50 x 5 mm. - Przed wbudowaniem kontrłat 6x2,5 cm z folią P.C.V. paroprzepuszczalną wykonać docieplenie płaszczyzn stropodachu wełną mineralna hydrofobizowana rozprężna gr 15 cm chroniąc ją przed zamoczeniem. - Łaty o przekroju 5 x 5 cm w rozstawie osiowym 25 cm łączonych gwoździami 45*125 do krokwi. - Kleszcze wbudować w wiązarach pełnych kotwiąc gwoździami 55*150 w ilości 5 szt na jedno złącze. - Połączenie płatwi z słupem i słupa z podwaliną wykonać na klamry z stali # 20. Długość klamry 50 cm długość ramienia odgiętego 6 cm . Przed wbiciem klamer należy wywiercić otwory o średnicy 0,8-0,9 średnicy klamry i głębokości 2/3 długości wbijanych ramion. - Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej brązowej TR–18 powlekana w kolorze brązowym gr. 0,55 mm mocować do łat za pomocą wkrętów farmerskich powlekanych w rozstawie zgodnie instrukcja montażu blach podanych przez producenta. Przy montażu gąsiorów stosować uszczelki poliuretanowe. - Istniejący strop ocieplić wełną mineralną grubości 15cm. - Podczas remontu modernizacji stropodachu wykonać właz dachowy z drabinką metalową z stropodachu . - Podczas wykonania robót remontowych na istniejącym stropodachu nie wolno tworzyć zapasów materiałowych. - Wykonać modernizację instalacji pioronuchronej zgodnie z obowiązującymi normami. |  |

| 1.7 | CPV: 45450000-6 | Elewacje |
| --- | --- | --- |
|  | Tynki zewnętrzne – Cały budynek zaleca się ocieplić od zewnątrz metodą lekką mokrą : Styropian M –20 frezowany gr.13 cm ściany, 3 cm ościeża, gzymsy na kleju z tynkiem mineralnym baranek gr 1,5 mm wraz z malowaniem w kolorze popielatym farbą emulsyjną akrylową lub w kolorze z kolorystyką elewacji uzgodnioną z użytkownikiem obiektu. Uwagi dotyczące technologii wykonania docieplenia. - wbudowywać materiałów systemowych/zaprawy klejące ,farby gruntujące, masy tynkarskie ,uszczelniacze itp./ jednego producenta zgodnie z kosztorysem inwestorskim. - przed przystąpieniem do prac dokładnie oczyścić podłoże, skuć odparzone tynki, usunąć wystające pilastry ceglane poprzez odcięcie piłą diamentową do lica istniejącego muru. -wykonać oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych lub opłukanie woda ciepłą pod ciśnieniem. -wykonanie tynku wyrównującego ubytki tynków podłoże pod styropian. -wykonać zalecenia przeglądu rocznego dotyczącego wzmocnień i uzupełnień ścian zewnętrznych - do ocieplenia użyć płyt styropianowych rodzaju FS samogasnące, typu M 20 frezowanych ,sezonowanych minimum 2 miesiące od daty produkcji. -montaż płyt i położenie tynku wykonać zgodnie technologia zalecaną przez producenta i P.N. - należy wbudować dodatkową drugą warstwę siatki do wys. 2m od poziomu terenu, oraz trzecią warstwę siatki do wys. 1m od poziomu terenu. Naroża wzmocnić perforowanymi kątownikami aluminiowymi. Wbudowanie styropianu rozpocząć od montażu listew startowych aluminiowych. Cokół obłożyć tynkiem mozaikowym z ziarnem do 2 mm. w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej brązowej. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym zamocować na hakach w rozstawie zapewniającym zachowanie właściwej geometrii rynien i rur spustowych z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej. Schody zewnętrzne obłożone płytkami antypoślizgowymi. Płytki odbojowe i chodniki (powiązanie z istniejącą komunikacją) z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm. Obrzeża betonowe kolorowe o przekroju 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. |  |

| 4.2 | CPV: 45317000-2 | Instalacja odgromowa |
| --- | --- | --- |
|  | Dachy na budynkach szkoły są pokryte blachą. Wobec powyższego zaprojektowano zwody poziome na kominach i przewody odprowadzające z kominów do pokrycia dachowego jako nienaprężane , a następnie od pokrycia dachowego do zacisku kontrolnego uziemienia przewody odprowadzające jako naprężane z drutu ocynkowanego fi 7 mm . Przewody uziemiające od zacisku kontrolnego ZUK i uziom otokowy zaprojektowano z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Przewody odprowadzające na połączeniu z pokryciem dachowym lutować na odcinku min. 10 cm, a połączenia przewodu uziemiającego z uziomem otokowym wykonać przez spawanie na odcinku min. 10 cm. Przewody uziemiające osłonić kątownikiem 35x35 mm do wys. 1.5 m nad ziemią. |  |

| B. | # PODSTAWOWE NORMY OKREŚLAJĄCE # WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA # I ODBIORU ROBÓT |
| --- | --- |

|  | Wykonawca robót jest zobowiązany stosować się do obowiązujących przepisów prawnych i norm. W części ogólnej niniejszej specyfikacji określono podstawowe ustawy i rozporządzenia. Poniżej podano wykaz aktualnie obowiązujących podstawowych norm budowlanych, które wiążą się z zakresem robót objętych niniejszą specyfikacją. |
| --- | --- |

| Nr normy PN | Tytuł normy |
| --- | --- |

| Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo) |  |
| --- | --- |
| PN-90/B-01421 | Ciepłownictwo. Terminologia |
| PN-92/B-01302 | Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia |
| PN-78/B-01101 | Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia |
| PN-70/H-83136 | Kotły grzewcze - Nazwy i określenia |
| PN-87/B-01100 | Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia |
| PN-74/B-01405 | Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia |
| PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia |
| PN-B-01411:1999 | Wentylacja i Klimatyzacja - Terminologia |
| PN-90/B-01430 | Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia |
| PN-B-02153:2002 | Akustyka budowlana – Terminologia, symbole literowe i jednostki |

| Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo) |  |
| --- | --- |
| PN-EN 13847:2004 | Lepiszcza na bazie smoły węglowej i paku oraz produkty pochodne. Terminologia i klasyfikacja |
| PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów |

| Wielkości i jednostki |  |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 7345:1998 | Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje |
| PN-88/E-01103 | Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Wielkości i jednostki logarytmiczne |
| PN-88/E-01100 | Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe |
| PN-EN ISO 9346:1998 | Izolacja cieplna. Wymiana masy. Wielkości fizyczne i definicje |

| Kodowanie barwne |  |
| --- | --- |
| PN-EN 60445:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego |
| PN-70/N-01270.03 | Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników |
| PN-EN 60446:2004 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi |
| PN-70/N-01270.04 | Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające |

Dół formularza

| Woda pitna |  |
| --- | --- |
| PN-B-10725:1997 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania |
| PN-91/B-10728 | Studzienki wodociągowe |

| Woda do celów przemysłowych |  |
| --- | --- |
| PN-93/C-04607 | Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody |

| Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa |  |
| --- | --- |
| PN-N-01256-5:1998 | Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych |

| Bezpieczeństwo w domu |  |
| --- | --- |
| PN-EN 60335-2-35:1999/A1:2002 | Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2-35: Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wody |
| PN-EN 295-5:2000 | Rurki i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Część 5: Wymagania dla perforowanych rur kamionkowych i wyposażenia |

| Ochrona przed pożarem |  |
| --- | --- |
| PN-93/M-51250.01 | Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady projektowania i instalowania |

| Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej |  |
| --- | --- |
| PN-ISO 8421-6:1997 | Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji |
| PN-ISO 8421-5:1997 | Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ochrona przed zadymieniem |

| Odporność ogniowa i palność elementów budynków |  |  |
| --- | --- | --- |
| PN-B-02851-1:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badania odporności ogniowej elementów budynków - Wymagania ogólne i klasyfikacja |  |
| PN-B-02854:1996 | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych |  |
| PN-B-02875:1998 | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych |  |
| PN-B-02854:1996/A1:1998 |  | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych (Zmiana A1) |
| PN-B-02852:2001 |  | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru |
| PN-EN 1634-1:2002 |  | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe |
| PN-EN 13823:2002 U |  | Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu |
| PN-EN 1363-1:2001 |  | Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 1364-1:2001 |  | Badania odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 1: Ściany |
| PN-EN 1365-1:2001 |  | Badania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 1: Ściany |
| PN-EN ISO 11925-2:2002 U |  | Reakcja na ogień - Zapalność wyrobów budowlanych przy bezpośrednim działaniu płomienia - Część 2: Badania źródła pojedynczego płomienia |
| PN-EN 13238:2002 |  | Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych - Sezonowanie próbek i ogólne zasady wyboru podkładów pod próbki |
| PN-ISO 11925-3:2000 |  | Reakcja na ogień - Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia - Działanie płomieni z wielu źródeł |
| PN-EN ISO 1182:2002 U |  | Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Badania niepalności |
| PN-B-02876:1998 |  | Ochrona przeciwpożarowa budynków - Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych |
| PN-EN ISO 1716:2002 U |  | Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Oznaczanie ciepła spalania |
| PN-EN 1366-1:2001 |  | Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 1: Przewody wentylacyjne |
| PN-ISO 9705:1999 |  | Ochrona przeciwpożarowa - Badania ogniowe - Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali |
| PN-EN 1365-2:2002 |  | Badania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 2: Stropy i dachy |
| PN-EN 1364-2:2001 |  | Badania odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 2: Sufity |
| PN-EN 1363-2:2001 |  | Badania odporności ogniowej - Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe |
| PN-EN 1634-3:2002 |  | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji |
| PN-EN 1365-3:2002 |  | Badania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 3: Belki |
| PN-EN 1365-4:2001 |  | Badania odporności ogniowej elementów nośnych - Część 4: Słupy |

| Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym |  |
| --- | --- |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) |

Początek formularza

| Izolacja |  |
| --- | --- |
| PN-EN 60664-1:2003 U | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania |

Początek formularza

| Drewno, kłody, tarcica |  |
| --- | --- |
| PN-EN 1193:1999 | Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo - Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien |
| PN-EN 338:1999 | Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości |

| Kleje |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12004:2002 | Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne |

Początek formularza

| Budynki. Zagadnienia ogólne |  |
| --- | --- |
| PN-85/B-01805 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady ochrony |

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

| Ściany. Ścianki działowe. Elewacje |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12155:2002U | Ściany osłonowe – Wodoszczelność - Badania laboratoryjne pod ciśnieniem stałym |
| PN-EN 596:1999 | Konstrukcje drewniane - Metody badań - Odporność ścian o szkielecie drewnianym na uderzenia ciałem miękkim |
| PN-EN 846-13:2003 | Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 13: Określanie odporności powłok organicznych na uderzenie, ścieranie oraz korozję |
| PN-EN 845-1:2002 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki |
| PN-EN 13116:2002U | Ściany osłonowe – Odporność na obciążenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne |

| Sufity. Podłogi. Stropy. Schody |  |
| --- | --- |
| PN-62/B-10144 | Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-EN 13964:2004 (U) | Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 13892-4:2004 | Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie według BCA |
| PN-EN 13892-5:2004 (U) | Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 5: Określanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem toczącego się koła |
| PN-EN 13892-6:2004 | Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 6: Oznaczanie twardości powierzchniowej |
| PN-EN 13892-8:2004 | Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 8: Oznaczanie przyczepności |
| PN-EN 13813:2003 | Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania |
| PN-EN 13813:2003 | Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania |

| Kominy, trzony, kanały |  |
| --- | --- |
| PN-EN 1443:2004 U | Kominy - Wymagania ogólne |
| PN-EN 1806:2002 | Kominy – Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych – Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1457:2003 | Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody badań |
| PN-89/B-10425 | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |

| Drzwi i okna |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12216:2004 | Żaluzje, zasłony wewnętrzne, zasłony zewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje |
| PN-EN ISO 12567-1:2004 | Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi |
| PN-EN 12400:2004 | Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja |
| PN-EN 12219:2002 | Drzwi – Wpływ klimatu- Wymagania i klasyfikacja |
| PN-EN 1634-3:2002 | Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych - Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji |

Początek formularza

| Konstrukcje metalowe |  |
| --- | --- |
| PN-88/B-01808 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe |
| PN-B-03207:2002 | Konstrukcje stalowe – z kształtowników i blach profilowanych na zimno – Projektowanie i wykonanie |
| PN-B-06200:2002 | Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe |

| Konstrukcje drewniane |  |
| --- | --- |
| PN-EN 1193:1999 | Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo - Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien |
| PN-EN 408:2004 | Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo - Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych |
| PN-EN 1194:2000 | Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo - Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych |
| PN-EN 1380:2000 | Konstrukcje drewniane - Metody badań – Nośność złączy na gwoździe |
| PN-EN 1383:2000 | Konstrukcje drewniane - Metody badań – Nośność łączników do drewna na przeciąganie |
| PN-EN 1382:2000 | Konstrukcje drewniane - Metody badań – Nośność łączników do drewna na wyciąganie |
| PN-EN 380:1998 | Konstrukcje drewniane - Metody badań - Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym |
| PN-B-03161:1997 | Konstrukcje drewniane - Metody badań – Nośność złączy na sworznie i śruby |
| PN-B-03150:2000 | Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| PN-B-03150:2000/Az2:2003 | Konstrukcje drewniane - Obliczanie statyczne i projektowanie (Zmiana Az2) |
| PN-EN 13271:2002 | Łączniki do drewna – Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy |
| PN-EN 386:2002 | Drewno klejone warstwowo – Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne |
| PN-B-03163-3:1998 | Konstrukcje drewniane - Rusztowania – Badania przy odbiorze |

| Konstrukcje murowe |  |
| --- | --- |
| PN-EN 1052-3:2004 | Metody badań murów – Część 3: Określenia początkowej wytrzymałości na ścinanie |
| PN-EN 1745:2004 | Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych |
| PN-B-03002:1999/Az2:2002 | Konstrukcje murowe niezbrojone – projektowanie i obliczanie (zmiana Az2) |
| PN-EN 845-1:2002 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki |
| PN-68/B-10020 | Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-EN 845-2:2002 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów – Część 2: Nadproża |

| Konstrukcje betonowe i żelbetowe |  |
| --- | --- |
| PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Nazwy i określenia |
| PN-88/B-01807 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Zasady diagnostyki konstrukcji |
| PN-86/B-01802 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Nazwy i określenia |
| PN-91/B-01813 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru |
| PN-88/B-01808 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe |
| PN-88/B-01808 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe |
| PN-EN 13733:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie trwałości konstrukcyjnych materiałów klejących |
| PN-EN 13294:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie czasu tężenia |
| PN-EN 12192-1:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Część 1: Metoda badania suchych składników gotowych zapraw |
| PN-EN 13894-2:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej pod obciążeniem dynamicznym. Część 2: Po utwardzeniu |
| PN-EN 13395-3:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 3: Badanie płynności mieszanki betonowej |
| PN-EN 13395-4:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie urabialności. Część 4: Stosowanie zapraw do napraw powierzchni sufitowych |
| PN-B-03264:2002 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie |

Początek formularza

| Konstrukcje zewnętrzne |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12839:2002 | Prefabrykaty betonowe – Elementy ogrodzeń |

| Cement. Gips. Wapno. Zaprawa |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12004:2002 | Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne |
| PN-92/B-01302 | Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia |
| PN-EN 12860:2002 | Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody badań |
| PN-EN 13888:2004 | Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne |
| PN-EN 1289:2002 | Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań |
| PN-EN 12192-1:2004 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Część 1: Metoda badania suchych składników gotowych zapraw |
| PN-EN 459-2:2002 U | Wapno budowlane – Część 2: Metody badań |
| PN-EN 13892-2:2004 | Metoda badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie |
| PN-EN 12808-2:2002 U | Zaprawa do spoinowania płytek – Część 2: Oznaczanie odporności na ścierania |
| PN-EN 12808-3:2002 U | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie |
| PN-EN 12808-4:2002 U | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 4: Oznaczanie skurczu |
| PN-EN 12808-5:2002 U | Zaprawy do spoinowania płytek – Część 5: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej |
| PN-EN 998-2:2004 | Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska |
| PN-B-10106:1997 | Tynki i zaprawy budowlane – Masy tynkarskie do wypraw pocienionych |
| PN-B-10106:1997/Az1:2002 | Tynki i zaprawy budowlane – Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1) |

| Materiały mineralne i wyroby |  |
| --- | --- |
| PN-87/B-01100 | Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia |
| PN-EN 771-2:2004 | Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe |
| PN-78/B-01101 | Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia |
| PN-EN 459-2:2003 | Wapno budowlane - Część 2: metody badań |
| PN-EN 932-1:1999 | Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek |
| PN-EN 1367-1:2001 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 1744-3:2004 | Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw |
| PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |
| PN-EN 932-5:2001 | Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zapraw |
| PN-79/B-06711 | Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych |
| PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu |
| PN-12066:1998 | Wyroby budowlane silikatowe - Cegły, bloki, elementy |
| PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Żwir i mieszanka |
| PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – Piasek |
| PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| PN-B-11112:1996/A1:2001 | Kruszywa mineralne - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1) |
| PN-B-06712/A1:1997 | Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana A1) |

| Wyroby budowlane ceramiczne |  |
| --- | --- |
| PN-B-12051:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły modularne |
| PN-B-12002:1997 | Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki |
| PN-B-12011:1997 | Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły kratówki |
| PN-B-12004:1999 | Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły kominowe |
| PN-B-12050:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane |
| PN-B-12055:1996 | Wyroby budowlane ceramiczne – Pustaki ścienne modularne |

| Betony i wyroby betonowe |  |
| --- | --- |
| PN-EN 1338:2004 (U) | Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1339:2004 (U) | Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 13369:2004 | Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych |
| PN-EN 480-12:1999 | Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu – Metody badań - Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach |
| PN-EN 12350-1:2001 | Badania mieszanki betonowej - Pobieranie próbek |
| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu |
| PN-EN 12390-2:2001 | Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych |
| PN-EN 12350-3:2001 | Badania mieszanki betonowej – Badani konsystencji metodą Vebe |
| PN-EN 12350-4:2001 | Badania mieszanki betonowej – Badani konsystencji metodą stopnia zagęszczalności |
| PN-EN 12390-4:2001 | Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie - Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych |
| PN-EN 12350-6:2001 | Badania mieszanki betonowej – Badanie gęstości |
| PN-EN 12390-7:2001 | Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu |
| PN-EN 206-1:2003 | Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu |
| PN-EN 12839:2002 | Prefabrykaty betonowe – Elementy ogrodzeń |
| PN-EN 1917:2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe |
| PN-EN 934-2:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie |
| PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| PN-EN 934-6:2002 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności |

| Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej |  |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 10456:2004 | Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych; |
| PN-EN 13467:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych - Określenie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin |
| PN-EN 13163:2004 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja |
| PN-EN 13170:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie - Specyfikacja |
| PN-EN 13168:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja |
| PN-EN 13469:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych - Określanie właściwości przenikania pary wodnej |
| PN-EN 13470:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych - Określanie gęstości pozornej otuliny |
| PN-EN 13497:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania |
| PN-EN 13167:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie - Specyfikacja |
| PN-EN 13165:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie - Specyfikacja |
| PN-EN 13162:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja |
| PN-EN 13172:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności |

| Inne materiały budowlane |  |
| --- | --- |
| PN-EN 13409:2004 | Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie czasu wiązania; |

Początek formularza

| Izolacja cieplna |  |
| --- | --- |
| PN-EN ISO 9288:1999 | Izolacja cieplna - Wymiana ciepła przez promieniowanie - Wielkości fizyczne i definicje |
| PN-EN ISO 10456:2002U | Materiały i wyroby budowlane – Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych |
| PN-EN 14114:2004 | Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Obliczanie dyfuzji pary wodnej. Systemy izolacji rurociągów zimnych |
| PN-EN 12114:2002U | Właściwości cieplne budynków - Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynku - Laboratoryjna metoda badania |
| PN-EN ISO 13789:2001 | Właściwości cieplne budynków - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie - Metoda obliczania |
| PN-EN ISO 13370:2001 | Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania |
| PN-EN ISO 6946:1999 | Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania |
| PN-EN ISO 12241:2001 | Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Zasady obliczania |
| PN-EN ISO 10077-1:2002 | Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Metoda uproszczona |
| PN-EN ISO 10211-1:1998 | Mostki cieplne w budynkach – Strumień cieplny i temperatura powierzchni - Ogólne metody obliczania |
| PN-EN ISO 12572:2004 | Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej |
| PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach |

| Instalacja odgromowa |  |
| --- | --- |
| PN-IEC 61024-1-2:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Część 1-2: Zasady ogólne - Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych |
| PN-IEC 61024-1:2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne |
| PN-78/E-02560 | Osprzęt urządzeń piorunochronnych - Podział |
| PN-IEC 61024-1-1:2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych |
| PN-EN 50164-1:2002U | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) Część 1: Wymagania stawiane elementom połączeniowym |
| PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne (poprawka do normy) |
| PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne – Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych |

Początek formularza

| Centralne ogrzewanie |  |
| --- | --- |
| PN-90/B-01430 | Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia |
| PN-84/B-01400 | Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach |
| PN-74/B-01405 | Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i określenia |
| PN-90/M-75003 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania |
| PN EN 442-3:2001 | Grzejniki - Ocena zgodności |
| PN EN 215–1:2002 | Termostatyczne zawory grzejnikowe - Część 1: Wymagania i badania |
| PN-91/B-02419 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Badania |
| PN EN 442-1:1999/A1:2002 | Grzejniki - Moc cieplna i metody badań (Zmiana A1) |
| PN EN 832:2001 | Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania - Budynki mieszkalne |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze |
| PN-93/C-04607 | Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody |
| PN EN 442-1:1999 | Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne |
| PN-90/M-75011 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1MPa - Wymiary przyłączeniowe |
| PN-71/B-10420 | Urządzenia ciepłej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-70/M-75012 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawór odpowietrzający |
| PN-64/B-10400 | Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-91/M-75009 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - Wymagania i badania |
| PN-92/M-75016 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe |
| PN-77/M-75041 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Głowice zaworów przelotowych |
| PN-92/M-75166 | Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Złączki do grzejników |
| PN-91/B-02415 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania |
| PN-91/B-02420 | Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych - Wymagania |
| PN-77/M-75005 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawory przelotowe proste |
| PN-77/M-75007 | Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Zawory przelotowe skośne |

| Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne |  |
| --- | --- |
| PN-B-03434:1999 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania |
| PN-B-01411:1999 | Wentylacja i Klimatyzacja - Terminologia |
| PN-EN 12599:2002/AC:2004 | Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji |
| PN-78/B-03421 | Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi |
| PN-76/B-03420 | Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego |
| PN-EN 1506:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary |
| PN-EN 12236:2003 | Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe |
| PN-EN 1505:2001 | Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary |
| PN-B-76001:1996 | Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania |
| PN-B-76002:1996 | Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych |
| PN-89/B-10425 | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |
| PN-73/B-03431 | Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania |

| Instalacje elektryczne |  |
| --- | --- |
| PN-EN 61140:2003U | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
| PN-IEC 60050-826:2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
| PN-91/E-05010 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych |
| PN IEC 60364-5-534:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami |
| PN-EN 50310:2002 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym |
| PN IEC 60364-5-559:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe |
| PN-EN 62053-61:2002U | Sprzęt do pomiaru energii elektrycznej- Wymagania szczegółowe - Arkusz 61: Moc pobierana i wymagania dotyczące napięcia |

| Instalacje wodociągowe |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12201-2:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury |
| PN-EN 12201-4:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura |
| PN-EN 806-1:2004 | Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 12201-1:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 12201-5:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie |
| PN-84/B-01701 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach |
| PN-EN 12201-3:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki |
| PN-EN ISO 3822-2:2001 | Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej - Część 2: Warunki montażu i działania zaworów czerpalnych i baterii |
| PN-EN ISO 3822-1:2001 | Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej – Część 1: Metoda pomiaru |
| PN-EN 1213:2002 | Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania |
| PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne |
| PN-80/M-75180 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory pływakowe |
| PN-80/M-75144 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Wylewki ruchome |
| PN-74/M-75123 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Armatura toaletowa - Głowice suwakowe |
| PN-78/M-75234 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przepływowe kątowe |
| PN-67/M-75235 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki przelotowe mosiężne |
| PN-75/M-75208 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe ze złączką do węża |
| PN-69/M-75172 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Spust do zbiorników płuczących |
| PN-75/M-75206 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory wypływowe |
| PN-74/M-75226 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe z zaworem spustowym |
| PN-75/M-75125 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące kryte |
| PN-67/M-75236 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki spustowe mosiężne |
| PN-EN 61770:2002U | Elektryczne przyrządy przyłączone do sieci wodociągowej – Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego |
| PN-74/M-75224 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Zawory przelotowe |
| PN-69/M-75237 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Kurki wypływowe |
| PN-77/M-75126 | Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe stojące jednootworowe |
| PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania |
| PN-81/B-10700.02 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych |
| PN-83/B-10700.04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu |

| Wyposażenie systemu ogrzewania wody |  |
| --- | --- |
| PN-76/B-02440 | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania |
| PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze |
| PN-EN 60335-2-21:2001 | Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody |
| PN-EN 60335-2-21:2001/A11:2004 | Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody (Zmiana A11 i A12) |

| Instalacje sanitarne |  |
| --- | --- |
| PN-EN 274-1:2004 | Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania |
| PN-EN 248:2004 (U) | Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące powłok elektrolitycznych Ni-Cr |
| PN-B-01440:1998 | Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar |

Początek formularza

| Oświetlenie. Zagadnienia ogólne |  |
| --- | --- |
| PN-EN 12665:2003 U | Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia |

| Oświetlenie wewnętrzne |  |
| --- | --- |
| PN-71/B-02380 | Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - Warunki ogólne |
| PN-EN 60598-2-22:2004 | Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego |
| PN-84/E-01005 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| PN-EN 12464-1:2003 U | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |

Początek formularza

| Systemy kanalizacyjne zewnętrzne |  |
| --- | --- |
| PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne |
| PN-EN 752-1:2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje |
| PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) |
| PN-EN 1401-1:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| PN-86/H-74084 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej - Wpusty ściekowe podłogowe |
| PN-B-10729:1999 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne |
| PN-EN 124:2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością |
| PN-EN 1917:2004 | Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe |
| PN-86/H-74083 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej - Wpusty ściekowe piwniczne |
| PN-EN 1456-1:2002 U | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCV-U) – Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu |

Początek formularza

| Materiały do budowy dróg |  |
| --- | --- |
| PN-EN 1339:2004 (U) | Betonowe płyty chodnikowe. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1338:2004 (U) | Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań |
| PN-EN 1340:2004 | Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań |

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza