Rozdział nr 3.2 SIWZ

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D-05.03.17.

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wykonywanego przez skropienie lepiszczem i rozsypanie kruszywa, na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia remontu cząstkowego warstw nawierzchni powierzchniowo utrwalanych i z mieszanek mineralno-bitumicznych metodą skropienia lepiszczem i rozsypywania kruszywa i dotyczy:

-  usuwania powierzchniowych ubytków ziaren kruszywa i lepiszcza („rakowin”) do głębokości 1,5 cm,

-  usuwania ubytków bitumicznej warstwy ścieralnej o głębokości 1,5 - 5,0 cm,

-  usuwania wybojów w warstwach bitumicznych nawierzchni o głębokości 5,0 - 10,0 cm .

1.4. Podstawowe określenia

1.4.1.  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu i zabiegi hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

1.4.2.  Ubytki ziaren kruszywa i lepiszcza (rakowiny) - miejsca porowate, wypadanie ziaren kruszywa, wykruszenia materiału mineralno-bitumicznego w głąb warstwy ścieralnej.

1.4.3.  Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.4.  Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wyegzekwowanie od producentów /dostawców/ materiałów odpowiedniej jakości,

- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania, które zagwarantują całkowite zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,

- przeprowadzanie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów,

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są prace od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu drogowego.

1.5.2. Zasady wykonywania remontu

A. Naprawa ubytków o głębokości  do 4,0 cm

Naprawa uszkodzeń o głębokości do 4,0 cm dokonywana będzie na zasadach wielokrotnego powierzchniowego utrwalania.

Polegać będzie na:

- oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonej powierzchni łącznie z usunięciem słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach,

- skropieniu dna i ścianek ubytku lub wyboju,

- ułożeniu pierwszej warstwy kruszywa i zagęszczeniu,

- układaniu kolejnych warstw kruszywa po uprzednim skropieniu zagęszczonej poprzedniej warstwy, aż do wysokości krawędzi otaczającej powierzchni nawierzchni.

Ilość warstw w zależności od głębokości uszkodzenia nawierzchni.

Dobór frakcji poszczególnych warstw kruszywa w układzie ciągłym lub nieciągłym w kolejności malejącej tak, aby kolejna warstwa klinowała poprzednio ułożoną.

Ostatnia warstwa z kruszywa frakcji 2/4 lub 4/6,3 (przy naprawie warstwy ścieralnej z powierzchniowym utrwalaniem kruszywo frakcji 4/6,3).

Do remontu stosujemy kruszywa jedno lub dwufrakcyjne zgodnie z podziałem na frakcje w/g normy PN-B-11112:96 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”.

Grubość każdej warstwy powinna wynosić nie więcej niż górny wymiar frakcji układanego kruszywa.

C.  Naprawa uszkodzeń nawierzchni o głębokości 4,0 – 10,0 cm

Naprawa uszkodzeń dokonywana będzie na zasadach wielokrotnego powierzchniowego utrwalania i polegać będzie na:

- oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonej powierzchni łącznie z usunięciem słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach,

-  skropieniu dna i ścianek uszkodzenia,

-  ułożeniu pierwszej warstwy z klińca frakcji 20/31,5 i zagęszczeniu,

-  układaniu kolejnych warstw kruszywa po uprzednim skropieniu zagęszczonej poprzedniej warstwy , aż do wysokości krawędzi otaczającej powierzchni nawierzchni.

Ilość warstw w zależności od głębokości uszkodzenia nawierzchni.

Dobór frakcji poszczególnych warstw kruszywa w układzie ciągłym lub nieciągłym w kolejności malejącej tak, aby kolejna warstwa klinowała poprzednio ułożoną.

Ostatnia warstwa z kruszywa frakcji 2/4 lub 4/6,3 (przy naprawie warstwy ścieralnej z powierzchniowym utrwalaniem kruszywo frakcji 4/6,3).

2. MATERIAŁY

2.1.  Kruszywa

Grysy dolomitowe klasy I lub II gatunku 1.

Klińce frakcji 20/31,5 klasy I i II gat. 1 na pierwszą od dołu warstwę przy likwidacji wybojów o głębokości 4,0 - 10,0 cm.

Grysy i klińce powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-1112:96 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”.

Kruszywa powinny spełniać dodatkowo wymagania:

- zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro nie powinna być większa od 0,5 %,

- zawartość ziaren nieforemnych nie większa niż 25 %.

Nie dopuszcza się do remontu kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych na górną warstwę przy wielowarstwowym remoncie oraz przy remoncie na zasadach pojedynczego powierzchniowego utrwalania.

2.2. Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować asfaltową kationową szybkorozpadową emulsję.

Emulsja powinna odpowiadać wymaganiom Zeszytu 60 IBDiM Informacje, Instrukcje „Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 Warunki techniczne” z 1999 r.

2.3. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów używanych do robót.

Prowadzi na swój koszt ich kontrolę jakościową i ilościową, zgodnie z wymaganiami norm.

3. SPRZĘT

3.1. Wykonawca powinien posiadać sprzęt w pełni zabezpieczający prawidłowe wykonanie remontu nawierzchni.

3.2. Sprzęt do wykonywania remontu:

- specjalistyczny remonter do nawierzchni bitumicznych,

lub

-  skrapiarka mechaniczna,

-  płyta wibracyjna,

-  lekki walec stalowy samojezdny,

-  szczotki stalowe, z piasawy, z włosia,

-  łopata, ubijak ręczny,

oraz

-  szablon do sprawdzania równości,

-  miara składana.

4. TRANSPORT

4.1. Emulsja powinna być transportowana w cysternach samochodowych lub specjalnych pojemnikach. Cysterny i pojemniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

4.2. Kruszywa należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania kruszyw różnych rodzajów, klas.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany remont.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają:

- kwalifikacji uszkodzeń w/g punktu 1.3. SST i określą zakres poszczególnych rodzajów napraw, lokalizację oraz ilość wyboi, ubytków i rakowin,

- sprawdzenia prawidłowości oznakowania robót,

- Inspektor Nadzoru sprawdzi odpisy atestów i wyniki badań materiałów przewidzianych do robót oraz stan przygotowanego sprzętu.

Po dokonaniu przeglądu Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy zezwala na rozpoczęcie robót.

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót

Roboty przy naprawie nawierzchni bitumicznej z użyciem emulsji mogą być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50 C.

Zabrania się wykonywania robót w czasie opadów i przy mokrym podłożu.

5.4. Wymagania dotyczące wykonanych robót

Powierzchnia wyremontowana powinna mieć wygląd jednorodny, bez miejsc przebitumowanych / tzw. tłustych plam / lub niedobitumowanych, grubą makroteksturę o jednolitym wyglądzie.

Spadek wyremontowanego miejsca powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa miejsca naprawionego powinna być wykonana do wysokości krawędzi otaczającej nawierzchni.

Różnica wysokości powierzchni wyremontowanej warstwy z sąsiadującymi powierzchniami nawierzchni mierzona łatą 4 metrową nie powinna być większa od 6 mm.

Przed oddaniem do ruchu niekontrolowanego należy usunąć z nawierzchni zanieczyszczenia po czyszczeniu naprawianej powierzchni oraz niezwiązane ziarna kruszywa po remoncie.

Po oddaniu remontowanych powierzchni do ruchu Wykonawca jest zobowiązany:

- w okresie wysokich temperatur, w przypadku tzw. „pocenia się” remontowanych powierzchni do zasypywania ich grysem takim, jaki był użyty w górnej warstwie lub o mniejszym uziarnieniu,

- w przypadku wystąpienia luźnych, niezwiązanych ziaren kruszywa - do ich sprzątnięcia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót :

- badania kruszyw    -  każdą partię lecz nie większą niż 1000 Ton dla cech klasowych i co 100 ton dla cech gatunkowych,

- badanie lepiszczy     -  z każdej cysterny samochodowej i kolejowej w zakresie wymagań atestu.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

- dokładność oczyszczenia wybojów ze szczególnym zwróceniem uwagi na usuwanie słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach - na bieżąco,

- dokładność skropienia podłoża i posmarowania ścianek bocznych wyboju - na bieżąco,

- temperatura rozpryskiwanego lepiszcza - na bieżąco,

- ilość rozkładanego kruszywa i lepiszcza - na bieżąco,

- sprawność urządzeń i maszyn współpracujących - codziennie przed rozpoczęciem robót.

6.3. Wykonawca prowadzi następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- książkę obmiaru robót,

- dziennik laboratoryjny.

6.4. W przypadkach spornych dotyczących jakości materiałów Zamawiający ma prawo do zlecania dowolnej niezależnej jednostce badawczej wykonania badań sprawdzających i w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń kosztami tych badań obciążyć Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiaru jest 1 tona wbudowanych materiałów: emulsji asfaltowej i grysów dolomitowych, przy wykonywaniu remontu nawierzchni bitumicznej zgodnie z niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót będzie dokonany przez Zamawiającego po wykonaniu robót.

Polegać będzie na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. Kryteriami oceny jakości robót są wymagania podane w p. 5 niniejszej SST.

Odbiór robót ostateczny i pogwarancyjny będzie dokonywany na zasadach podanych w umowie.

W przypadku, gdy odbierający stwierdzi występowanie usterek, powinien ustalić termin ich usunięcia i wyznaczyć ponowny termin odbioru.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Szczegółowe zasady podano w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:

1. PN-87/S-02201        Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

2. PN-B-11112                 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

10.2. Inne przepisy:

3.  Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 Warunki techniczne. Warszawa 1999 r IBDiM Zeszyt 60 Informacje, Instrukcje.